## Slide 1: Élaboration de nouveau matériau pour la construction routière à base des déchets industriels locaux : scories noires d’aciérie électrique et phosphogypse
1 Laboratory of Applied Chemistry and Environment Team of Mineral Solid Chemistry, Faculty of Sciences, Mohammed First University, Oujda 60000, Morocco;
2 Laboratory of Physiqual Chemistry of Materials, Department of Chemistry, Faculty of Science and Techniques, Er-rachidia, Molay Ismaïl University, Meknes, Morocco
3 Mining Environment and Circular Economy Program (EMEC), Mohammed VI Polytechnic University (UM6P), Lot 660.Hay Moulay Rachid, Ben Guerir 43150, Morocco;
4 UR Argile, Geochemistry and Sedimentary Environment (AGEs), Department of Geology, Quartier Agora, University of Liege, Bâtiment, B18, Allée du six Aout, 14, Sart-Tilman, B-4000 Liege, Belgium
Achraf Harrou1, Mehdi Lechheb3, Dounia azerkane2, El Khadir Gharibi2, Yassine Taha4, Nathalie Fagel1 and Meriam El Ouahabi1
Notes: Bonjour à toutes et tous, je suis Harrou Achraf et je suis étudiant en doctorat en 3éme année de thèse à l'université de Mohemmed, premier département de chimie, oujda, Maroc et aussi je suis etudiant de doctorat au laboratoire d'argile, de géochimie et d'environnement sédimentaire (AGEs) du département de géologie de l'université de Liège, Belgique. Tout d’abort je remercie la comité d'organisation de cet événement. Ce travail intitulée Impact de l'ettringite expansive au jeune âge sur la macrostructure d'échantillons d'argiles marocaines stabilisées à la chaux et dopées par l'aluminium et le phosphogypse.

## Slide 2
Plan
Introduction/ Problématique
Matérielles
Méthodes
Résultats et discutions
Conclusion

## Slide 3
Problématique
Industrie
Industrie des phosphates
Industrie sidérurgiques
OCF Jorf lasfar (+15milions de tons/année de PG)
SONASID (150 000 Tons/année de Scories)
PG et Sc sont rejetés dans l’environemments
Pollution de l’eau
Lessivassions de :
Cd, As, Zn, Cu, Cr
Présence de TH et Ra dans le PG
Maladies

## Slide 4
Introduction
Les argiles :
Très bon absorbants
T
O
T
EI
Argile type TOT + EI (Espace Interfoliaire)
Bentonite
Grandes capacité d’absorption
Abondantes (gisement de trebia Nador)
Lessivassions
Phosphogypse
Scories
Cd, As, Zn, Cu, Cr
Absorber par la bentonite ??

## Slide 5
Objectifs principaux
Déchets industrielles (PG+Sc)
Bentonite
Green mataerial
Chaux
Obtention d’un matériau écologique pour l’environnement
Appliqué dans la génie civile (remblais routière)
Absorption du Cd, As et Cr par la bentonite
1
2
Cd
As
Cr
Absorber par la bentonite
Green material
Propriétés mécaniques maximale

## Slide 6
Préparation des échantillons
Détermination des différents phases présentes dans la matière première.
Détermination des propriétés physique pH, conductivité, texture et la morphologie.
B
PG
Sc
C
Matière première
Broyeur électrique
Objectif
Matériaux
Tamis de 250 µm
Méthodes
Analyses chimique (DRX, IR/ATR,RAMAN,MEB/EDX…), physique(mesure de pH, T et la conductivité), thermiques (ATG/ATD, DSC).
Materials et Méthodes

## Slide 7
Résultats et discutions
Bentonite+chaux
Bentonite+8%chaux+PG
EP3 = Bentonite+8%chaux+8%PG
EL3 = Bentonite+8%chaux
Compression mécanique :

## Slide 8
Bentonite+8%chaux+8%PG+Sc
Résultats et discutions
La résistance à la compression est maximal quand on ajoute 8% des scories sûr le mélange bentonite-chaux-PG
EL3 = Bentonite+8%chaux
EP3 = Bentonite+8%chaux+8%PG
ES3 = Bentonite+8%chaux+8%PG8%Sc
Resistance à la compression

## Slide 9
Consommation des ions OH-
Cinétique par DRX
Bentonite+8%Chaux
Gel C-S-H et calcite CaCO3
Résultats et discutions

## Slide 10
Chapitre 4 :
Etude physico-chimique des mélanges: bentonite-chaux, bentonite-chaux-PG et bentonite-chaux-PG-Sc
Bentonite+8%chaux+8%PG
Bentonite+8%chaux+8%PG+8%Sc
Résultats et discutions
Formation de l’ettringite
Présence de l’ettringite

## Slide 11
Résultats et discutions
La formation de CSH dans le mélange Bentonite-chaux par réaction pouzzolanique
La formation de l’ettrinigite avec l’ajout du PG
L’ajout des scories n’as pas d’effet sur la morphologie du mélange Bentonite-chaux-PG

## Slide 12
IR/ATR et RAMAN
O-H
O-H PG
O-H
Si-O
Si-O-Al
Résultats et discutions

## Slide 13
Mécanisme de Monnin
Etape 1 : formation des tétraèdres Q3 par attaque des ions hydroxyles sur les tétraèdres Q4 :
2 SiO + OH-  SiO5/2- + SiO5/2H
La rupture d’une liaison siloxane induit la formation de deux tétraèdres Q3. En fonction du pH, les sites Q3 sont soit sous forme ionisés soit sous forme protonés :
SiO5/2- + H2O SiO5/2H + OH-
Etape 2 : dissolution des tétraèdres Q3 sous la forme de tétraèdres Q0 suite à la poursuite de la découpe des liaisons siloxanes par les ions hydroxyles :
SiO5/2- + OH- + ½ H2O → H2SiO42-
Etape 3 : la silice dissoute peut diffuser dans la solution interstitielle et former avec les alcalins et la chaux des silicates de calcium hydratés et/ou des silicates calco-sodiques hydratés de type Q1 :
H2SiO42- + Ca2+ + x H2O  C-S-H
Ou 2H2SiO42- + Na+ + Ca2+ + x H2O  C-S-N-H
Résultats et discutions

## Slide 14
DSC
152
125
Position (°C) | Attribution
125 | H2O physisorbée sur Montmorillonite
152 | H2O hydraté de l’ettringite Ca6Al2(SO4)3 (OH)12 ,26H2O)
511 | Ca(OH)2  CaO + 2H2O
699 | Deshydéoxylation de montmorillonite Silice amorphe
889 | Décarbonatation CaCO3  CaO + CO2
511
699
889
Résultats et discutions
l’ettringite

## Slide 15
Conclusion
La cinétique d'hydratation des mélanges bentonite-chaux et bentonite-chaux-PG est lente.
la formation de silicate de calcium hydraté (C-S-H) augmente les propriétés mécaniques des mélanges bentonite-chaux, bentonite-chaux-PG et bentonite-chaux-PG-Ss.
L'ajout de PG seul au mélange bentonite-chaux permet la néo-formation d'ettringite, ce qui augmente la résistance à la compression des éprouvettes.
L'analyse microstructurale a confirmé la formation d'ettringite,
L'ajout des scories d'acier noir au mélange bentonite-chaux-PG accélère la cinétique d'hydratation et active la réaction pouzzolanique
La résistance à la compression des mélanges BL, BL-PG et BL-PG-Ss hydratés augmente de 15 à 28 jours de maturation. De plus, 8% de laitier ajouté au mélange B-L-PG augmente la compression mécanique de 0,6 MPa après 28 jours de durcissement.

## Slide 16
Publication
Minerals 2020, 10(12),1067; https://doi.org/10.3390/min10121067