## Slide 1: Influence de l’utilisation de granulats fins recyclés sur les propriétés mécaniques des bétons imprimé 3D
Julien HUBERT, Yeakleang MUY, Xavier GARNAVAULT, Sébastien REMOND, Maria TALEB, David BULTEEL et Luc COURARD
Université de Liège et IMT Lille Europe

## Slide 2: Projet CIRMAP : Objectif
Concevoir et produire des éléments de mobilier urbain en béton imprimé fabriqué à base de granulats recyclés
Notes: Et c’est vraiment dans cette démarche que s’incrit le projet SeRaMCo qui a pour but de …

## Slide 3: Projet CIRMAP : Partenaires
Interreg NWE
Durée : 2020-2023
Budget : 4.22 M€ ERDF
7.03 M€ total
Partenaires:
Au total, 17 partenaires et sous-partenaires provenant de 5 pays européens :
Allemagne
Belgique
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Notes: Et c’est vraiment dans cette démarche que s’incrit le projet SeRaMCo qui a pour but de …

## Slide 4
Projet CIRMAP
Caractérisation de l’encre cimentaire
    Influence de l’utilisation de sable recyclé
    Influence de la méthode de mise en oeuvre
conclusion

## Slide 5: Influence du type de sable
Influence de l’utilisation d’un sable recyclé sur les propriétés mécaniques et physiques du mortier :
  Mise au point d’un mortier de référence à rhéologie constante
Sable concassé calcaire 0/2
Sable recyclé de béton lavé 0/2

## Slide 6: Influence du type de sable
Influence de l’utilisation d’un sable recyclé sur les propriétés mécaniques et physiques du mortier :
  Mise au point d’un mortier de référence à rhéologie constante
Chart: Diamètre [mm]
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 6.3E-2
Tradecowall (SR) | 100 | 100 | 100 | 86.9198 | 65.4008 | 37.9747 | 10.9705 | 2.5316
Saint Bonnet (SN) | 100 | 100 | 98.9535 | 78.6599 | 61.434 | 30.1538 | 13.6449 | 4.6635
 | Absorption d’eau [%] | Masse volumique réelle [kg/m3]
Sable Recyclé (SR) | 5,31 | 2460
Sable Naturel (SN) | 0,65 | 2640

## Slide 7: Influence du type de sable
Encre à propriétés rhéologiques similaires :
 | Affaissement [mm] | Etalement [mm] |  | 
 |  | 10 chocs | 15 chocs | 25 chocs
Sable recyclé | 43,7 ± 2,3 | 121,0 ± 1,9 | 128,0 ± 2,4 | 140,0± 3,1
Sable naturel | 45,4 ± 2,0 | 118,6± 1,5 | 124,8± 1,6 | 134,1± 1,9
RFA 0/2 Tradecowall [kg/m³] | Vicat cement Performat CEM I 52.5N [kg/m³] | Eeff/C | SP [% SP/C] | VMA [% VMA/C]
995.6 | 905 | 0.29 | 2.50% | 0.2%

## Slide 8: Influence du type de sable
Caractérisation mécanique :
  Résistance en compression simple
  Résistance en flexion
  Echantillons moulés : barrettes 4x4x16 cm
Chart: Résistance en flexion [MPa]
| 2 jours | 7 jours | 28 jours | 56 jours | 91 jours
MSR_M | 7.6066 | 10.5152 | 9.8242 | 10.2873 | 10.3621
MSN_M | 12.0541 | 9.2979 | 12.3954 | 12.887 | 10.6834
Chart: Résistance en compression [MPa]
| 2 jours | 7 jours | 28 jours | 56 jours | 91 jours
MSR_M | 52.5054 | 72.2453 | 82.7816 | 85.1112 | 83.2861
MSN_M | 61.2816 | 76.2746 | 81.6096 | 89.8716 | 90.3881
Sable recyclé
Sable Naturel
Sable recyclé
Sable Naturel

## Slide 9
Projet CIRMAP
Caractérisation de l’encre cimentaire
    Influence de l’utilisation de sable recyclé
    Influence de la méthode de mise en œuvre
        Mise en œuvre par extrusion
        Mode de cure
conclusion

## Slide 10: Influence De la méthode de mise en oeuvre
Influence de la mise en œuvre par extrusion :
  Impression d’éléments en « S » d’où l’on extrait des barrettes 4x4x16 cm
  Cure en chambre humide à partir de 2 jours (transport depuis le laboratoire d’impression)

## Slide 11: Influence de la mise en œuvre par extrusion
Résistance en compression simple:
  Comparaison moulés vs. imprimés : baisse significative de la résistance
  Influence de l’orientation des couches : anisotropie des propriétés Rc (oz) < Rc (ox) (Wolf et al., 2019; Ma et al., 2019; Mechtcherine et al., 2020)
Orientations étudiées
(oz)
(ox)
Chart: Résistance en compression [MPa]
| 2 jours | 7 jours | 28 jours | 56 jours | 91 jours
MSR_I (oz) | 32.1514 | 49.0374 | 54.1533 | 69.4861 | 75.1011
MSR_I (ox) | 35.0392 | 55.6252 | 69.5101 | 75.7452 | 80.258
MSR_M | 52.5054 | 72.2453 | 82.7816 | 85.1112 | 83.2861
Echantillons moulés
Echantillons imprimés (oz)
Echantillons imprimés (ox)

## Slide 12: Influence De la méthode de mise en oeuvre
Influence des conditions de cure:
  Cure en condition « ambiante » (à 60% H.R.) fin de simuler une impression sur site
  Echantillons moulés : barrettes 4x4x16 cm

## Slide 13: Influence De la méthode de mise en oeuvre
Influence des conditions de cure:
  Cure en condition « ambiante » afin de simuler une impression sur site
  Echantillons moulés : barrette 4x4x16 cm
Chart: Résistance en compression [MPa]
| 2 jours | 7 jours | 28 jours | 56 jours | 91 jours
MSR_M (Cure à 95% HR) | 52.5054 | 72.2453 | 82.7816 | 85.1112
MSR_M (Cure à 60% HR) | 38.0064 | 50.442 | 49.9435 | 51.795
Cure à 95% HR
Cure à 60% HR

## Slide 14: Influence de la mise en oeuvre
 | 7 jours | 28 jours | 56 jours | 91 jours
Échantillons moulés | - | - | - | 2,92 ± 0,06
Échantillons imprimés | 2,03 ± 0,11 | 2,51 ± 0,20 | 2,69 ± 0,31 | 2,25 ± 0,13
v= 0,1 MPa/s
Adhérence entre couches par traction directe (NBN B15-211)

## Slide 15
Projet CIRMAP
Caractérisation de l’encre cimentaire
    Influence de l’utilisation de sable recyclé
    Influence de la méthode de mise en oeuvre
conclusion

## Slide 16: Conclusion
Influence du type sable:
  Diminution minime de la résistance en compression (max 8%)
  Pas de modification significative de la résistance en flexion
Influence de la méthode de mise en œuvre :
  Cure en milieu ambiant: impacte significativement la résistance mécanique due à une moins bonne réaction d’hydratation du ciment présent en grande quantité -> regard critique sur les résultats de laboratoire
  Mise en œuvre par extrusion : Matériau beaucoup plus homogène qu’on ne pourrait le penser
              Diminution des propriétés mécaniques mais la résistance reste élevée
              Pas de problème de délamination entre couches
Sans incidence vu la gamme de résistance

## Slide 17: Design du site pilote
Mobilier urbain – banc
Parc Bernard Serin à Seraing, Belgique

## Slide 18
Julien Hubert
  Dr. Ingénieur de recherche
  Université de Liège
  + 32 4 366 92 24
  julien.hubert@uliege.be