## Slide 1
Acies Ferri
Résultats préliminaires de l’étude métallographique d’armes mérovingiennes en provenance d’Alsace

## Slide 2
Garants de pouvoir
Objets de prestige
Armement
© Trustees of the British Museum
© Metropolitan Museum of Art
© Grand Curtius

## Slide 3
Études
  Typo-chronologiques
  Caractérisations physico-chimiques
Centralisation de la production
Échange du fer dans le monde Mérovingien
Objectifs
© ANTEA - Archéologie

## Slide 4
Prélèvements
Prélèvement sur 40 armes en provenance d’Alsace.
Armes étudiées dans le cadre du PCR Espaces et Pratiques Funéraires en Alsace (V°-X° siècles)
Étude actuelle sur 25 échantillons en provenance de:
  Oberschaeffolsheim
  Kembs

## Slide 5
Prélèvements à deux hauteurs de la lame
Échantillons enrobés et polies
Microscopie optique:
  Sans attaque
  Nital
  Oberhoffer
Méthodologie

## Slide 6
Observations initales:
  Grand nombre d’inclusions
  Soudures très mal réalisées
  Risque d’affecter la qualité de la lame
Scramasaxes

## Slide 7
Observations initales:
  Grand nombre d’inclusions
  Soudures très mal réalisées
  Risque d’affecter la qualité de la lame
Scramasaxes
 | Moyenne globale | Moyenne dos | Moyenne tranchant
% De surface prise par inclusions | 1.86% | 2.37% | 1.58%

## Slide 8
Après attaque:
  Contraste entre dos et tranchant
  Soudures expertement réalisées entre le dos et le tranchant
  Trempe partielle sur plus de la moitié des scramasaxes
Scramasaxes

## Slide 9
Scramasaxes

## Slide 10
Soudures

## Slide 11
Moins d’inclusions que les scramasaxes
  Teneurs en carbone moins élevées
  Trempe moins fréquente
Epées

## Slide 12
Moins d’inclusions que les scramasaxes
  Teneurs en carbone moins élevées
  Trempe moins fréquente
  Damassage
Epées

## Slide 13
Moins d’inclusions que les scramasaxes
  Teneurs en carbone moins élevées
  Trempe moins fréquente
  Damassage
Epées

## Slide 14
Epées

## Slide 15
Epées

## Slide 16
Analyses d’avantage d’armes alsaciennes
MEB-EDS
LA-ICP-MS
Micro-dureté
Étude futur

## Slide 17
Scramasaxes: dichotomie dos/tranchant
Damassage seulement sur épées
Résultats préliminaires seront utiles pour le déroulement de la thèse
Conclusions

## Slide 18
Merci pour votre attention