1	INULINE

1.1	Obtention de l’inuline

L’inuline utilisée tout au long de ce travail a été la Fibruline( XL (WIL 3.40.61 TC) produite de manière industrielle à partir de la racine de chicorée par la société Cosucra Groupe Warcoing SA. Cette inuline est issue d’une précipitation fractionnée de l’inuline native de chicorée, c'est-à-dire dont la composition chimique est similaire à celle retrouvée dans la racine. Après précipitation par refroidissement, les cristaux d’inuline sont filtrés, lavés par de l’eau froide, remis en dispersion dans de l’eau chaude puis séchés par atomisation. De cette manière, l’inuline est enrichie en fractions à hauts degrés de polymérisation (par la précipitation fractionnée) et appauvrie en composés de faibles poids moléculaires (par la solubilisation préférentielle des sucres dans l’eau froide lors du lavage du gâteau de précipitation).

1.2 	Composition chimique de l’inuline

1.2.1 	Analyse de la composition de l’inuline par HPAEC-PAD

1.2.1.1	Généralités et principe de la technique

La chromatographie liquide à haute performance échangeuse d’anions, couplée à un système de détection ampérométrique pulsé, est une technique qualitative et quantitative très performante pour l’analyse directe (sans étape de dérivatisation) des mono-, di-, oligo- et des polysaccharides.

La chromatographie échangeuse d’anions (HPAEC) prend avantage des propriétés faiblement acides des sucres, permettant une séparation sélective de ces molécules sur une phase stationnaire échangeuse d’anions, et ce, à un pH élevé [Cataldi et al., 2000]. La colonne CarboPac PA100 spécialement conçue pour l’analyse des mono- et des oligosaccharides par la société Dionex, a été utilisée tout au long de cette étude. Elle est constituée d’une résine macroporeuse obtenue à partir de la copolymérisation de l’éthylvinyl- et du divinylbenzène.

La séparation des oligosaccharides se réalise avec un éluant fortement alcalin ([OH-] > 0,1 M) car ces composés donnent lieu à des interactions fortes avec la phase stationnaire. Des ions acétates sont généralement utilisés en gradient d’élution. Comme ces anions interagissent plus fortement avec la phase stationnaire que les ions hydroxyles, le temps de rétention des hauts degrés de polymérisation en est réduit [Lee, 1990].

A la sortie de la colonne chromatographique, le système de la détection ampérométrique pulsée (PAD) oxyde les analytes à la surface de l’électrode en or par l’application d’un potentiel positif. Le courant généré par la molécule est proportionnel à sa concentration, ce qui rend l’analyse quantitative. Si un simple potentiel était appliqué à l’électrode, les produits d’oxydation ‘empoisonneraient’ au cours du temps sa surface. Afin de prévenir la diminution du signal, la surface de l’électrode est nettoyée par l’application d’une série de potentiels appliqués pendant des périodes fixées, et ce, après le potentiel de détection. Les potentiels d’applications sont désignés E1, E2, E3…, avec E1 le potentiel de détection. Les autres potentiels permettent de nettoyer et de restaurer l’électrode pour la détermination suivante. Les potentiels sont maintenus pendant une durée t1, t2, t3… La première période est subdivisée en une période d’attente et une de détection. La période d’attente est la durée nécessaire pour que seul le courrant, lié à l’oxydation de l’analyte, soit mesuré pendant la période de détection.

1.2.1.2 	Expérimentations

Les potentiels appliqués à l’électrode et leurs durées sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4: Représentation des différents potentiels et temps d’application à l’électrode.

| Temps (s) | Potentiel (V) | Intégration |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,10 |  |
| 0,20 | 0,10 | début |
| 0,40 | 0,10 | fin |
| 0,41 | -2,00 |  |
| 0,42 | -2,00 |  |
| 0,43 | 0,60 |  |
| 0,44 | -0,10 |  |
| 0,50 | -0,10 |  |

Bien que la HPAEC-PAD soit très largement répandue dans la littérature pour la caractérisation des mono-, oligo- et polysaccharides, cette technique est souvent utilisée de manière qualitative. En effet, une analyse quantitative nécessite l’injection des différents oligomères constituant l’échantillon, ce qui n’est pas possible pour l’inuline car ces molécules ne sont pas commercialement disponibles. De plus, le facteur de réponse au détecteur ampérométrique varie en fonction de la molécule et du degré de polymérisation de l’oligomère, mais aussi au cours du temps.

Pour ces raisons, Cosucra Groupe Warcoing SA a développé une méthodologie originale pour une analyse semi-quantitative des différents degrés de polymérisation de l’inuline. Grâce aux travaux de Timmermans et al. (1994) et de Kang et al. (1999), ils ont pu modéliser les facteurs de réponses des oligomères de l’inuline en fonction du DP et de la concentration. Ainsi, l’analyse de l’inuline par HPAEC-PAD permet la quantification du glucose, fructose et saccharose (molécules disponibles commercialement), mais également une analyse semi-quantitative des différents DP de l’inuline.

Les conditions de l’élution (composition et programmation des phases mobiles) pour la séparation chromatographique du glucose, fructose, saccharose et des différents DP de l’inuline sont résumées dans le tableau 5.

Tableau 5: Composition et programmation des différentes phases mobiles (A, B, C) de la méthode HPAEC-PAD. A (NaOH 160 mM), B (NaOH 160 mM + acétate de sodium 1 M) et C (NaOH 500 mM).

| Temps d’élution (min) | A (%) | B (%) | C (%) | Etape de la programmation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 | 0 | Elution |
| 0,1 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | 97 | 3 | 0 |  |
| 150 | 40 | 60 | 0 |  |
| 150,01 | 0 | 100 | 0 |  |
| 152 | 0 | 100 | 0 |  |
| 152,01 | 0 | 0 | 100 | Lavage |
| 155 | 0 | 0 | 100 |  |
| 155,01 | 100 | 0 | 0 | Conditionnement |
| 160 | 100 | 0 | 0 |  |

Le profil chromatographique de la Fibruline( XL utilisée tout au long de ce travail est illustré à la figure 19, tandis que sa composition est résumée dans le tableau 6.

Fig. 19: Profil HPAEC-PAD de l’inuline Fibruline( XL utilisée tout au long de ce travail. La composition et la programmation des diverses phases mobiles sont reprises dans le tableau 5. L’attribution des différents pics chromatographiques est réalisée selon Ronkart et al. (2007). G: glucose, F: fructose, S: saccharose, GFn: fructo-oligosaccharide composé de n unités de fructose et d’un résidu glucose terminal, Fn: inulo-oligosaccharide composé de n unités de fructose.

Tableau 6: Composition chimique de la Fibruline( XL. G: glucose, F: fructose, S: saccharose, DPn: degré de polymérisation moyen en nombre, DPw: degré de polymérisation moyen en poids.

| Sucres libres | Gamme des différents degrés de polymérisation (%) | DPn | DPw |
| --- | --- | --- | --- |
| G | F | S | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | >60 |  |  |
| 0,1 ( 0,0 | 0,4 ( 0,0 | 0,4 ( 0,0 | 3,8 ( 0,4 | 24,4 ( 2,0 | 37,4 ( 2,0 | 22,7 ( 0,8 | 7,9 ( 1,2 | 2,6 ( 1,2 | 1,4 ( 1,2 | 19,6 ( 1,0 | 27,4 ( 1,5 |

### 1.2.2	Détermination de la teneur en eau par Karl Fischer

1.2.2.1	Généralités et but de la méthode

Le titrage de l’eau par la méthode Karl Fischer (KF) est une méthode primaire de la détermination de la teneur en eau d’un échantillon [MacLeod, 1991] basée sur la réaction établie par Karl Fischer en 1935 [Fischer, 1935]. Cette technique permet le titrage à la fois de l’eau de surface et de l’eau liée comme par exemple l’eau à la surface et à l’intérieur de cristaux.

Le principe du titrage volumétrique selon Karl Fischer (KF) utilisé dans ce travail est basé sur les équations d’oxydo-réduction suivantes:

R-OH + SO2 + B ( BH+ + ROSO2-   (Eq. 15)

BH+ + ROSO2- + I2 + H2O + 2B ( 3BH+ + ROSO3- + 2I-   (Eq. 16)

R-OH + SO2 + I2 + H2O + 3B ( BH+ + ROSO3- + 2I-   (Eq. 15 + Eq. 16) (Eq. 17)

Dans la première étape, un alcool ROH (habituellement du méthanol) est estérifié avec du dioxyde de soufre. Afin d’obtenir une réaction quantitative, l’ester est neutralisé par une base B (imidazole) afin de produire un alkyle sulfite (équation 15). Dans la seconde étape, l’alkyle sulfite est oxydé par l’iode en formant l’alkyle sulfate dans une réaction qui requiert de l’eau. La base est également présente dans le milieu afin de fournir une réaction quantitative (équation 16) [Isengard, 2001].

1.2.2.2	Expérimentations

Le titrateur KF utilisé dans ce travail est un Volumetric Karl Fischer titrator DL31 (Mettler Toledo) utilisant les réactifs Hydra-Point Solvent G et Hydra-Point titrant 5 mg H2O ml-1 (J.T. Baker, Deventer, Holland). La formamide ajoutée au milieu réactionnel ou servant à solubiliser l’échantillon est de la formamide pro analyse min 99% (Merck, Leuven, Belgium).

Le courant de polarisation et le voltage permettant la détermination de la fin du titrage sont de 20 µA et de 100 mV respectivement. Le critère de la fin de la mesure est la stabilisation de la dérive (15 µg H2O min-1) ou le temps du titrage (10 min).

1.3 	Propriétés physiques de l’inuline

1.3.1 	Activité de l’eau par hygrométrie

1.3.1.1	Généralités et principe de fonctionnement

L’activité de l’eau est un paramètre crucial dans la compréhension du contrôle de la stabilité des produits alimentaires [Duckworth, 1975; Labuza, 1975]. Elle se définit comme le rapport entre la pression de vapeur de l'eau du matériau et la pression de vapeur de l’eau saturante à la même température comme expliqué au chapitre 3.2 de la synthèse bibliographique.

L’activité de l’eau est très largement mesurée par hygrométrie, dont le principe de fonctionnement est basé sur la détermination de la température du point de rosée, c'est-à-dire la température à laquelle l’air devient saturé en eau [Mathlouthi, 2001; Blandamer et al., 2005].

1.3.1.2	Expérimentations

Les activités de l’eau sont mesurées à 20°C par un hygromètre AquaLab model CX-3, dont le principe de fonctionnement repose sur la détermination du point de rosée dans une chambre de mesure étanche. Pratiquement, des capsules en plastique (Decagon, Pullman, WA) compatibles avec le système d’analyse AquaLab sont remplies d’inuline jusqu’à mi-hauteur. L’entièreté de la surface de la capsule (4 cm de diamètre) est recouverte afin d’obtenir la surface d’échange maximale entre l’atmosphère de l’appareil (utilisé pour déterminer la température du point de rosée) et l’échantillon. Avant les analyses, la vérification de l’étalonnage de l’appareil est effectuée par l’analyse d’eau distillée et d’une solution sursaturée de LiCl (aw = 0,12 à 20°C).

1.3.2 	Profil thermique par calorimétrie différentielle en mode modulé

1.3.2.1	Généralités et principe de fonctionnement

L’analyse calorimétrique différentielle en mode modulé a été introduite en 1993 par Reading sous le nom de ‘Modulated Differential Scanning Calorimetry’ (MDSC) [Reading, 1993]. La théorie de la MDSC se base sur celle de l’analyse calorimétrique différentielle (Differential Scanning Calorimetry, DSC) qui est une méthode thermo-analytique permettant la mesure de propriétés physiques d’un échantillon lorsque celui-ci subit un programme de température contrôlé [Mackenzie, 1985].

Le principe de la DSC est de comparer un flux thermique nécessaire pour maintenir constant la température entre un échantillon (capsule contenant l’échantillon) et une référence (capsule vide) chauffés ou refroidis à une vitesse constante; l’ajustement de la température se réalisant à l’aide de thermocouples (figure 20).

Fig. 20: Représentation générale de l’analyse calorimétrique différentielle. Selon Ronkart et al. (2004).

Au cours du profil thermique, des changements de propriétés de l’échantillon provoquent une variation dans la différence du flux thermique nécessaire pour maintenir la même température entre l’échantillon et la référence.

Le flux de chaleur mesuré pouvant être exprimé par l’équation 18, est une combinaison de la chaleur spécifique de l’échantillon et de phénomènes dépendant de la température souvent irréversibles.

(Eq. 18)

où Q est le flux de chaleur absorbé ou libéré par l’échantillon (mW g-1), Cp est la chaleur spécifique de l’échantillon (J g-1), T est la température (°C), t le temps et f(t,T) est une fonction dépendante du temps et de la température.

Toutefois, la MDSC se distingue de la DSC par le fait qu’elle repose sur une montée en température selon une oscillation sinusoïdale de la température conventionnelle lors du profil thermique appliqué à l’échantillon et à la référence (figure 21).

Fig. 21: Représentation générale de la montée en température en MDSC. Selon Ronkart et al. (2004).

En conséquence, la vitesse de chauffe résultante est parfois plus rapide, parfois plus lente que la vitesse de chauffe linéaire sous-jacente. Ainsi, la température du système varie au cours du temps en suivant l’équation 19:

T(t)=T0 + qt + A sin((t) (Eq. 19)

où T0 est la température initiale du système (°C), q est la vitesse de chauffe (°C min-1), t est le temps depuis le début de l’analyse (min), A est l’amplitude de l’oscillation,               ( = 2 ( p-1 est la fréquence de la modulation (min-1) avec p représentant la durée d’un cycle (min).

En supposant que pour une petite modulation de la température, la cinétique de la température est linéaire sur un intervalle de modulation, l’équation 18 peut être réécrite en équation 20:

(Eq. 20)

où f’(t,T) représente la contribution du flux de chaleur total donné par des évènements irréversibles, C l’amplitude de la réponse cinétique à la modulation sinusoïdale, et le terme q + A(cos((t) est la dérivée de la température modulée.

La composante cyclique du flux de chaleur dépend des valeurs de q, ( et C. Cependant, dans la plupart des processus cinétiquement contrôlés, C peut être approximé à 0 car la réponse à la perturbation cyclique trouve son origine dans la contribution de la chaleur spécifique. Ainsi, l’équation 20 se transforme en équation 21.

(Eq. 21)

Un algorithme exploitant la transformée de Fourier est utilisé pour séparer la réponse cyclique à la vitesse linéaire de chauffe, permettant la quantification des deux signaux séparément. La chaleur spécifique Cp peut être déterminée à partir des mesures de q, ( et A, ce qui permet de déterminer la composante ‘reversing’ de l’équation 21. La partie ‘non reversing’ du flux de chaleur est obtenue par la soustraction de la partie ‘reversing’ au flux de chaleur total.

Pouvant faire la distinction entre la partie ‘reversing’ et ‘non reversing’, la MDSC présente un intérêt pour l’étude de propriétés uniquement dépendantes de l’une des deux composantes telles que la transition vitreuse qui se détermine en exploitant la partie ‘reversing’ du flux de chaleur mesuré. En effet, la chaleur spécifique du matériau, dont la transition vitreuse dépend, est un terme qui se retrouve uniquement dans la composante ‘reversing’ du flux de chaleur total.

1.3.2.2	Expérimentations

Les propriétés thermiques des poudres sont déterminées par un MDSC 2920 TA Instruments (New Castle, DE) équipé d’un système de refroidissement par réfrigération.

Les cellules sont purgées par de l’azote sec à un débit continu de 70 ml min-1. La ligne de base est déterminée sur le four vide en analysant la réponse du système lors d’une analyse thermique, tandis que le calibrage de la température et de l’enthalpie de fusion est réalisée en analysant deux standards (indium, Tonset: 156,6°C, (H: 28,7 J g-1; eicosane, Tonset: 36,8°C, (H: 247,4 J g-1). Comme la chaleur spécifique (Cp) d’un matériau est dépendante de la température, un saphir a été analysé en balayant la gamme de -50 à 200°C. L’évolution du Cp du saphir en fonction de la température est connu avec précision et est comparé à celle obtenue expérimentalement. De cette façon, un facteur correctif est établi (rapport entre le Cp théorique et analysé du saphir) et utilisé pour la détermination de la chaleur spécifique de l’inuline.

Fig. 22: Illustration d’une transition vitreuse observée par analyse calorimétrique différentielle. La courbe (a) présente l’évolution du flux de chaleur en fonction de la température, tandis que la courbe (b) est la dérivée première du flux de chaleur, ce qui permet de mieux cibler le début et la fin de la transition vitreuse, et de les transposer sur la courbe (a). La tangente en ces deux points est tracée. L’intersection entre ces deux droites et la tangente au point d’inflexion (dont la température correspond au sommet du pic de la courbe (b)) permet de déterminer la Tg,onset et la Tg,endset. Le point d’inflexion de la courbe (a) représente la Tg,midpoint et a été utilisée dans cette étude.

La différence de masse de la capsule de référence et celle utilisée pour l’échantillon n’excède pas 0,10 mg. Toutes les mesures sont réalisées au moins en triple en utilisant des capsules hermétiques ou non hermétiques en aluminium. Les courbes MDSC sont obtenues en balayant la gamme de température de -50 à 200°C (pour les analyses en capsules hermétiques) ou de 20 à 220°C (pour les analyses en capsules non hermétiques) avec une vitesse de chauffe de 1,5 °C min-1, tandis que l’amplitude et la période sont de 1,5°C et 90 s respectivement.

La Tg est déterminée selon la méthodologie détaillée à la figure 22. La température de la transition vitreuse, caractérisée par un saut de chaleur spécifique, est fortement dépendante de la teneur en eau de l’échantillon et est visible en analysant l’inuline dans des capsules hermétiques. Toutefois, l’analyse hermétique n’est pas adéquate pour la détermination de la fusion des cristaux d’inuline car l’herméticité des capsules dites hermétiques utilisées tout au long de ce travail n’est pas garantie au-delà de 100-120°C.

Lors de la détermination du profil thermique (en utilisant des capsules non hermétiques en aluminium), la température de la fusion des cristaux est déterminée au sommet du pic endothermique. L’enthalpie associée à cette fusion correspond à l’aire du pic. Dans le cas d’une fusion multiple comme représenté à la figure 23, les deux pics sont intégrés ensemble. L’aire associée aux deux pics de fusion correspond à l’enthalpie totale (Htot) tandis que l’enthalpie associée à chacune des fusions (H1 et H1’ pour le pic 1 et 1’) est déterminée en fractionnant l’aire de l’intégration au niveau du creux entre les deux pics.

Fig. 23: Illustration de la méthode utilisée pour déterminer la température et l’enthalpie de fusion lors d’une fusion multiple.

1.3.3 	Cristallinité par diffraction des rayons X de poudre

1.3.3.1	Généralités et principe de fonctionnement

La caractérisation de la structure de matériaux cristallins ou semi-cristallins peut être obtenue par la diffraction des rayons X de poudre (figure 24).

Fig. 24: Représentation générale de la diffraction des rayons X. Selon Ronkart et al. (2004).

Lorsque les rayons X percutent un atome, ce dernier réémet une onde de même fréquence, ce phénomène étant connu sous le nom de diffusion de Rayleigh (figure 25).

Fig. 25: Représentation générale de la diffusion de Rayleigh.

La réémission des différents atomes donne lieu à des interférences constructives ou négatives. L’interférence est dite constructive ou négative lorsque le déphasage est proportionnel respectivement à 2( ou ( (figure 26). Cette condition peut être exprimée par la loi de Bragg (équation 22):

n( = 2 d sin( (Eq. 22)

où n est un nombre entier, ( est la longueur d’onde des rayons X, d est la distance entre les plans de réflexion et ( est l’angle entre le rayon incident et le plan de diffraction.

Fig. 26: Diffraction décrite par la loi de Bragg. Les pics du diffractogramme sont obtenus lorsque la différence de la longueur d’onde des rayons X diffractés par deux plans est égale à un multiple de la longueur d’onde.

Ainsi, selon la loi de Bragg les plans réticulaires d’un cristal réfléchissent un faisceau de rayons X pour autant que celui-ci forme avec les plans un angle Thêta (().

1.3.3.2 	Expérimentations

La cristallinité de l’inuline est analysée par diffraction des rayons X en poudre (WAXS) en utilisant un appareil PW3710 Philips Analytical X-ray B.V. avec une longueur d’onde ( = 1.54178 Å générée par une anode en cuivre opérant à 40 kV et 30 mA. Les données sont enregistrées tous les 0,02° pendant 0,4 s en balayant à 20°C la gamme des angles de diffraction en 2( comprise entre 4 et 30°.

Pour une quantification relative entre la proportion de la phase amorphe et cristalline des inulines, les indices de cristallinité ont été estimés à partir du ratio de la surface des pics de diffraction à la surface totale du diffractogramme (comprenant la fraction amorphe), et sont calculés selon l’équation 23.

(Eq. 23)

La détermination de l’aire des pics composants la fraction cristalline et amorphe s’est réalisée en modélisant les pics de diffraction en suivant la méthodologie présentée à la figure 27. Les données brutes du diffractogramme sont importées dans le programme PeakFitTM (PeakFitTM v4.06, AISN Software Inc.) (figure 27a). Une nouvelle ligne de base est établie afin que les intensités entre le début et la fin du diffractogramme soient nulles (figure 27b). Ensuite, une fonction gaussienne est ajoutée au graphique de façon à épouser l’allure bombée du diffractogramme; ce pic correspondant à la composante amorphe de l’échantillon. Chaque pic de diffraction est modélisé selon une fonction de Lorentz. Ces fonctions ont été choisies car elles permettent la meilleure modélisation des pics de diffraction et du halo amorphe de l’inuline. L’ajustement manuel puis la modélisation informatique de la hauteur, largeur à mi-hauteur et position latérale des diverses fonctions permet d’obtenir un graphique dont l’allure est similaire au diffractogramme (figure 27c). La surface de chaque pic utilisé pour la modélisation du diffractogramme est obtenue par le programme informatique.

Fig. 27: Exemple de modélisation d’un diffractogramme pour le calcul de l’indice de cristallinité. (a) Importation des données brutes dans le programme PeakFitTM; (b) détermination d’une nouvelle ligne de base; (c) modélisation des pics de diffraction à l’aide de fonctions de Lorentz et de Gauss.

Pour confronter les thermogrammes MDSC (en capsules ouvertes) et les diffractogrammes WAXS des inulines semi-cristallines, un système de diffraction des rayons X en poudre avec contrôle de la température (Temperature Resolved Wide Angle X-ray Scattering, TRWAXS) a été utilisé. Les analyses TRWAXS ont été réalisées à l’aide d’un appareil X’Pert Pro (PANalytical, Pays-Bas) équipé d’un détecteur X’Celerator et générant un faisceau d’électrons d’une longueur d’onde ( = 1,54178 Å généré par une anode en cuivre opérant à 40 kV et 40 mA. Les données ont été enregistrées dans la gamme 9° < 2( < 13,5° (temps d’acquisition de 60 s) dans la zone de température comprise entre 25 et 200°C). La vitesse de chauffe est similaire à celle de la DSC (1,5 °C min-1) et a été contrôlée par un système de contrôle de la température Anton Paar TCU 100 (Graz, Autriche).

1.3.4	Morphologie par microscopie électronique à balayage en mode environnemental

1.3.4.1	Généralités et principe de fonctionnement

Depuis une dizaine d'année le microscope électronique à balayage en mode environnemental (Environmental Scanning Electron Microscope, ESEM) constitue pour les matériaux biologiques une avancée importante résolvant les problèmes de la préparation des échantillons pour l’observation par microscopie électronique à balayage conventionnel (SEM). En effet, l’utilisation de la SEM nécessite que les échantillons soient déshydratés et rendus conducteurs. Par conséquent il est souvent nécessaire d'avoir recours à un traitement préalable des échantillons (séchage + dépôt d'un film conducteur). La phase de déshydratation constitue un véritable obstacle à une caractérisation in-situ des échantillons.

De nombreuses études réalisées sur des végétaux et des fibres papetières ont montré que l'avantage principal de la ESEM par rapport à la SEM réside dans le fait qu'elle peut fonctionner à des pressions allant jusqu'à 50 Torrs (10-5 Torr pour un SEM) et à des températures d'échantillon contrôlées par une platine à effet Peltier, ce qui permet l'observation directe d'échantillons hydratés. Par ailleurs les dispositifs de contrôle du faisceau d'électrons et de détection permettent de former des images à basse tension, et par conséquent, d'observer des échantillons non conducteurs sans une métallisation préalable en surface.

1.3.4.2	Expérimentations

Les échantillons ont été analysés par microscopie électronique en mode environnemental en utilisant un XL30 type ESEM-FEG (Philips/FEI) à 20 kV en mode humide à 3,4 – 5,4 Torr et à une distance de travail de 10,0 mm. Le système de détection en mode environnemental est un détecteur d’électron secondaire gazeux (Gaseous Secondary Electron Detector, GSED) permettant par rapport aux autres systèmes de détection d’améliorer la qualité des images en discriminant les électrons ne provenant pas de l’échantillon ainsi que certains types d’électrons secondaires.

2 	PRÉPARATION DE POUDRES D’INULINE PAR ATOMISATION

2.1 	Introduction

Diverses poudres d’inuline ont été obtenues en modifiant les conditions du système inuline – eau et du séchage par atomisation. L’inuline utilisée est la Fibruline( XL. Ce chapitre présente le processus de séchage par atomisation ainsi que les diverses conditions expérimentales qui ont permis d’obtenir des poudres d’inulines aux propriétés physiques différentes.

2.2	Atomisation

2.2.1	Généralités et principe de fonctionnement

L’atomisation est une technique de déshydratation d’une dispersion de l’état liquide à celui de solide par la nébulisation dans un milieu chaud. Le produit résultant est sous forme de poudre, de granulés ou d’agglomérats dont la forme dépend des propriétés physiques et chimiques de la dispersion ainsi que du type et des conditions de l’atomiseur. Le système utilisé dans cette étude (figure 28) implique quatre grandes étapes [Master, 1972]: la nébulisation de la dispersion en un spray homogène, le contact du spray avec l’air chaud, l’évaporation de l’eau des gouttelettes et la séparation du produit déshydraté et de l’air.

2.2.1.1	Nébulisation de la dispersion en un spray homogène

La dispersion, dont la concentration, la durée d’agitation et la température ont été contrôlées, est prélevée à l’aide d’une pompe péristaltique jusqu’à la buse d’aspersion située au centre de la tour d’atomisation. De l’air comprimé rencontre la dispersion à contre courant au niveau de la buse de dispersion, nébulisant le liquide sous forme de fines gouttelettes.

2.2.1.2	Contact du spray et de l’air chaud

De l’air chauffé à l’aide de résistances électriques est propulsé à contre courant sur les fines gouttelettes. Le mouvement de la combinaison spray – air est très important car il détermine le temps que chaque gouttelette reste dans la chambre de déshydratation. De plus, la vélocité de l’air doit créer une trajectoire des particules en cours de déshydratation pour éviter que ces dernières ne se déposent sur la paroi interne de la tour d’atomisation.

Fig. 28: Représentation schématique de l’atomiseur utilisé dans cette étude. A ventilateur/propulseur d’air ambiant, B résistance de chauffage, C produit à sécher, D asperseur d’atomisation, E entrée de l’air chaud tourbillonnant et rencontre du produit, F sortie du produit à sécher sous forme de poudre ainsi que l’air, G cyclone de séparation air/poudre, H récipient de réception de la poudre.

2.2.1.3	Evaporation de l’eau des gouttelettes

Dès que la gouttelette rentre en contact avec l’air chaud, une évaporation a lieu à partir du film de vapeur saturée en eau, laquelle est rapidement établie en surface. La température à la surface de la gouttelette approche la température humide de l’air. Au cours du contact entre la gouttelette et l’air chaud, de la chaleur est transférée par convection de l’air vers les gouttelettes et convertie en chaleur latente pendant l’évaporation de l’eau. Le taux de transfert de chaleur et de masse est une fonction de la température, de l’humidité et des propriétés de l’air entourant chaque gouttelette. Il est aussi fonction du diamètre de la gouttelette et de la vélocité relative entre l’air et la gouttelette. L’évaporation débute par une élimination de l’humidité à une vitesse et une température de surface constantes. Ensuite ce taux d’évaporation diminue jusqu’au séchage de la particule. Cette diminution du taux de séchage est liée à la présence d’une croûte en surface de la gouttelette. Cette dernière se forme car le transfert de masse de l’eau de l’intérieur de la particule vers la surface est insuffisant pour compenser celle perdue par évaporation.

2.2.1.4	Séparation du produit déshydraté et de l’air

La poudre est séparée de l’air de séchage car les particules solides sont en suspension dans cet air. A cette fin, un cyclone est utilisé à la sortie de la tour d’atomisation, ce qui permet de collecter la poudre en bas du cyclone dans un sachet en plastique tandis que l’air chaud est évacué vers l’extérieur.

2.2.2	Expérimentations

Les dispersions ont été réalisées sous agitation à une concentration de 20% (w/w) avec de l’eau distillée maintenue à différentes températures (40, 50, 60, 70, 80, 90 et 95°C) pendant 1 h. Ces dernières ont été séchées par une tour d’atomisation pilote Anhydro Lab S1 spray-drier (Anhydro, Danemark) (figure 28). Les dispersions ont été nébulisées par une buse d’aspersion au moyen d’air comprimé. La buse est située au milieu de la tour de séchage en pulvérisant la dispersion vers le haut tandis que l’air chaud est amené à contre courant par le haut de la chambre. L’alimentation a été maintenue à un débit de 2 l h-1 et une pression à l’asperseur de 2 bars. Trois températures d’air à l’entrée de la tour d’atomisation (Tin) ont été testées (120, 170 et 230°C), ce qui correspond respectivement à une température à la sortie de la tour de 65-67, 88-92 et 120-125°C. Les trois Tin sont compatibles à ce qui est rencontré en industrie lors du séchage par atomisation des différentes inulines commerciales.

Le tableau 7 résume les différentes expérimentations des diverses combinaisons des températures de la dispersion et de l’air de séchage.

Tableau 7: Résumé des différentes combinaisons des températures du système inuline – eau et de l’air à l’entrée de la tour d’atomisation. X représente les poudres obtenues et qui ont été caractérisées; X représente les poudres ayant servi à l’établissement des isothermes de sorption et X représente les poudres qui ont été caractérisées par microscopie électronique. Tin: température de l’air à l’entrée de la tour d’atomisation (°C), Tdisp: température du système inuline – eau (°C).

| Tin (°C) | Tdisp (°C) |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 120 | X | X | X | X | X | X | X |
| 170 | X | X | X | X | X | X | X |
| 230 | X | X | X | X | X | X | X |

Le profil thermique, la température de la transition vitreuse ainsi que la cristallinité ont été déterminés sur toutes les poudres (représentées par un X dans le tableau 7), tandis que la morphologie des particules a été observée pour les échantillons conçus lors des combinaisons extrêmes et intermédiaires de la température du système inuline – eau et de l’air à l’entrée de la tour d’atomisation (symbolisés par un X en rouge dans le tableau 7).

Les expérimentations de sorption des inulines ont été réalisées sur les poudres obtenues lors des combinaisons extrêmes de température du système inuline – eau et de l’air de séchage (représentées par le surlignage en jaune dans le tableau 7). Ces quatre poudres pilotes ont été sélectionnées car elles présentent des propriétés physiques extrêmes, particulièrement en ce qui concerne l’indice de cristallinité.

3	ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS DE SORPTION DE L’INULINE

3.1 	Introduction

L’impact des propriétés physiques de l’inuline sur son comportement en sorption a été étudié. A cette fin, les poudres pilotes obtenues lors des combinaisons des températures du système inuline – eau et de l’air de séchage les plus extrêmes (Tdisp: 40 et 95°C; Tin: 120 et 230°C) ont été utilisées. Ces poudres ont été sélectionnées car elles présentent des indices de cristallinité extrêmes et intermédiaires, c'est-à-dire les poudres pilotes d’inuline de cette étude couvrant toute la gamme d’indice de cristallinité.

Dans une première étape, les isothermes de sorption, c’est-à-dire l’établissement graphique de la teneur en eau d’un produit en fonction de son activité de l’eau à une pression et une température donnée, ont été établies. Au terme du conditionnement les propriétés physiques des inulines (cristallinité, profil thermique, température de la transition vitreuse…) ont été investiguées.

Dans une seconde étape, la cinétique de l’évolution des propriétés des inulines sous atmosphère fortement humide (RHE: 94% à 20°C) a été étudiée. Dépendant de l’inuline et du conditionnement de l’isotherme de sorption, différents comportements au stockage ont été obtenus. De plus, des différences de propriétés physiques (cristallinité, profil thermique…) ont été mises en évidence. Ainsi cette partie a eu pour ambition de comprendre la relation entre les propriétés physiques de l’inuline et son comportement au stockage.

3.2	Etablissement des isothermes de sorption

Les inulines (échantillonnées par 0,5 g et étalées uniformément dans des récipients de 4 cm de diamètre) ont été conditionnées pendant une semaine dans une enceinte contenant du P2O5 afin d’obtenir un produit déshydraté. Ensuite elles ont été entreposées une semaine à 20°C dans différentes enceintes à humidité relative contrôlée par l’utilisation de solutions saturées. Les différents sels utilisés (P2O5, LiCl, MgCl2, NaCl, NaBr et KNO3) ont permis de couvrir une large gamme d’humidité relative à l’équilibre des conditionnements (~ 0 – 94% à 20°C) (tableau 8).

Tableau 8: Valeurs des activités de l’eau à 20°C des différentes solutions saturées utilisées dans ce travail. RHE: humidité relative à l’équilibre.

| Solution saturée | RHE (%) |
| --- | --- |
| P2O5 | ~ 0 |
| LiCl | 12 |
| MgCl2 | 33 |
| NaBr | 59 |
| NaCl | 75 - 76 |
| KNO3 | 94 |

Au terme du conditionnement, la teneur en eau et l’activité de l’eau des échantillons ont été déterminées. Les valeurs moyennes obtenues sur trois répétitions, ont été portées en graphique pour l’établissement des isothermes de sorption. Il est utile que ces points expérimentaux soient mathématiquement modélisés afin de prédire la valeur de la teneur en eau de l’inuline pour une humidité de conditionnement intermédiaire.

Ces dernières années, le modèle établit par Guggenheim, Anderson et de Boer (modèle GAB) a été largement utilisé à travers la littérature pour décrire le comportement de sorption de produits alimentaires faiblement hydratés. Figueira et al. (2004) le cite comme étant le meilleur modèle mathématique des isothermes de sorption à température constante. Pour ces raisons, ce modèle GAB a été utilisé afin de modéliser mathématiquement les différents points expérimentaux de l’isotherme de sorption de l’inuline.

L’équation GAB s’écrit généralement selon la forme suivante (équation 24):

(Eq. 24)

où m est la teneur en eau de l’échantillon (g eau / g d’échantillon sec), C est la constante de Guggenheim en relation avec la chaleur de sorption, aw est l’activité de l’eau, K est la constante dépendante des propriétés des molécules en multicouche, et M est la teneur en eau de la monocouche (g eau / g échantillon sec) selon la théorie de Brunauer-Emmett-Teller (BET).

Pour déterminer ces paramètres, l’équation 24 a été transformée en une fonction polynomiale du second ordre (équation 25).

(Eq. 25)

où (, ( et ( sont des constantes obtenues en portant en graphique aw en fonction de aw/m. Les constantes C, K et M ont été calculées en utilisant un système de trois équations à trois inconnues (équations 26 à 28).

(Eq. 26)

(Eq. 27)

(Eq. 28)

Comme indicateur de la validité de ce modèle mathématique GAB, le paramètre RMS (relative percentage Root Mean Square) a été calculé selon Lievonen & Roos (2002) en exploitant l’équation 29.

(Eq. 29)

où mi est la teneur en eau expérimentale, mi* est la teneur en eau prédite par le modèle mathématique, et N est le nombre de données expérimentales.

3.3 	Cinétique de sorption

Les inulines (échantillonnées par 0,5 g et étalées uniformément dans des récipients de 4 cm de diamètre) ont été conditionnées pendant une semaine dans une enceinte contenant du P2O5 afin d’obtenir un produit déshydraté. Ensuite, l’inuline a été entreposée pendant différents temps (de 0 à 168 h de stockage) à 20°C dans une enceinte contenant du KNO3, permettant de conditionner de l’inuline à une humidité relative à l’équilibre de 94%. Cette humidité relative élevée a été choisie car elle permet en un temps court la modification des propriétés physiques des inulines amorphes et semi-cristallines.

Au terme du conditionnement, la teneur en eau, l’activité de l’eau, la cristallinité, le profil thermique, la température de la transition vitreuse et la morphologie des échantillons ont été déterminés en utilisant les outils et les méthodologies comme précédemment explicités.

# Text boxes

2(

2(

d

d

(

Echantillon

Diaphragme du détecteur

Détecteur

(

Diaphragme de la radiation diffractée

Diaphragme

G

Tg,endset

Tg,midpoint

Valeur reportée

Tg,onset

Valeur reportée

130                     140                      150                         160                    170

Température (°C)

Foyer

Exo

GF40

GF30

GF20

GF10

GF52

F4

GF42

F3

GF32

F2

GF2

S

F

(b)

(a)

(c)

Soustraction de la ligne de base

Fonction correspondant à la fraction amorphe de la poudre

Tube à rayons-X

Composante ‘reversing’

Composante ‘non reversing’

Jonction du thermocouple

Fils d’alumel

Fils de chromel

1

Capsule de référence

Capsule contenant l’échantillon

Entrée du gaz  de purge

Couvercle

1’

(a)

(b)