Annexes du Chapitre 3

Table des matières

Généralité sur les matériaux et les espèces réactives utilisés dans la microfabrication	50

A. Groupe du silicium.	50

Gravure humide	50

Gravure sèche	51

B. Matériaux organiques	52

C. Métaux	52

Propriétés des matériaux les plus utilisés dans la micro fabrication	54

Taux de dépôt (Rate) des couches minces par la pulvérisation ionique	55

Fluorure d'Hydrogène (HF), [http 2].	56

# Généralité sur les matériaux et les espèces réactives utilisés dans la microfabrication

## A. Groupe du silicium.

Les matériaux principaux de la technologie de silicium sont le silicium mon-/poly-cristallin (Si), l’oxyde de silicium (SiO2) et le nitrure de silicium (SixNy), [31-32].

On distingue deux grandes familles de la technologie du silicium : le micro–usinage en volume basé sur le silicium monocristallin et celui en surface, où on utilise le silicium poly-cristallin.

Notons que les coefficients de dilatation thermique du dioxyde et du nitrure de silicium différent de celui du silicium couramment utilisé comme substrat. Pour réduire des contraintes thermiques dans des couches minces de ces matériaux, il est préférable de les déposer par technique de dépôt PECVD, qui se déroule à basse température. Les paramètres typiques du dépôt en vapeur chimique de ces matériaux sont réunis dans le Tableau suivant.

Tableau A. 1

| Matériau | Vapeur chimique | Température, °C | Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| Si (poly-cristallin) | SiH4 (silane) | 580-650 | LPCVD, (pyrolyse) |
|  | SiCl4+2H2 |  | LPCVD |
| SiO2 | SiH4+O2 | 200-350 (LTO) | PECVD |
|  | SiH4+N2O |  |  |
|  | Si(OC2H5)4 | 350-750 | LPCVD |
|  | SiCl2H2+N2O | 850-900 |  |
| SixNy | SiH4+NH3 | 700-900 | LPCVD |
|  | SiCl2H2+ NH3 | 650-700 |  |
|  | SiH4+NH3 | 200-350 | PECVD |
|  | SiH4+N2 |  |  |

En ce qui concerne le nitrure de silicium, SixNy :

- ce matériau offre à la fois une excellente robustesse mécanique et une bonne résistance chimique vis-à-vis des espèces réactives typiquement utilisés dans la technologie de Si.

- le coefficient de dilatation thermique de SixNy pur (x=3 ; y=4) est plus grand que celui du Si monocristallin. Par ailleurs, en enrichissant le nitrure de silicium par le silicium (on peut contrôler le taux du Si par le débit des gaz réactifs utilisés dans le dépôt), on peut obtenir le nitrure de silicium de type LSN (x=3 & y=2), qui ne présente pratiquement aucune contraintes thermiques.

### Gravure humide

►Le principe de gravure chimique du silicium poly-cristallin, la plus répandue, comprend deux processus consécutives : l’oxydation du Si et la dissolution de l’oxyde obtenu par l’acide hydro fluorhydrique (HF). Par exemple :

1.	Oxydation :	Si+4HNO3→SiO2+2H2O+4NO2↑

2. 	Dissolution :	SiO2+6HF→H2SiF6 (solvable à l’eau) +2H2O

Remarque : pour la gravure isotrope du silicium on utilise la solution HF/HNO3/H2O et la solution KOH/C3H8O/H2O= 23,4% :13,3% :63,3% pour celle anisotrope (la sélectivité typique de gravure du Si (100) : Si (110) : Si (111) vaut 100 :16 :1).

Pour la gravure du silicium monocristallin (wafers de Si, par exemple) on utilise la solution KOH. La vitesse typique de gravure dans cette solution (T=80°C) est d’environ 60 μm/h. La réaction chimique de gravure s’écrite comme il suit :

Si+2KOH+H2O→K2SiO3+H2↑

►La gravure humide d’oxyde de silicium (SiO2) se fait généralement par une solution d’HF. Le tableau suivant donne les solvants classiques utilisés pour la gravure humide des matériaux du groupe du silicium :

Tableau A.2

| Matériau | Solution |
| --- | --- |
| Silicium et son dioxyde (Silice), SiO2 | HF/NH4F ; HF/HNO3/H2O; KOH/C3H8O/H2O |
| Nitrure de silicium, Si3N4 | HF/NH4F (vitesse≈0,5nm/min) |

### Gravure sèche

Les plasmas réactifs, couramment utilisés pour la gravure sèche des matériaux du groupe de silicium sont basés sur des halogènes et des fluorines (voir Tableau A.3).

Tableau A.3. Gaz de base du plasma

| Matériau | Gaz de base du plasma |
| --- | --- |
| Silicium, Si | CF4/O2 ; SF6; NF3; BCl3; CCl4 |
| Dioxyde de Silicium, SiO2 | F4/H2 ; CHF3/C2F6;CHF3/CO2 |
| Nitrure de silicium, Si3N4 | CF4 ; CHF3 ; SF6 ; NF3 |

Remarque : afin d’éviter la corrosion d’argent (Ag), qui est un matériau plasmonique le plus utilisé dans les capteurs à effet SPR, on doit éviter des gaz contenant du soufre (S).

Sélectivité de gravure de couple Si/SiO2.

La sélectivité typique de gravure de couple Si/SiO2 au plasma à base de F est 40 : 1. Par contre, la vitesse de gravure du Si par HF est pratiquement négligeable en comparaison avec celle de la gravure de couches du SiO2, [18].

#### Gravure sèche de SiO2 en gaz chaud d’HF

La gravure du dioxyde de silicium en gaz chaud d’HF se base sur la réaction chimique :

SiO2+4HF→ SiF4↑+H2O

Pour empêcher une condensation de l’eau dans la zone de gravure, on peut réchauffer le substrat, mais aussi on peut mélanger HF avec des alcools (le méthanol ou l'IPA). Dans ce dernier cas, le mécanisme chimique de la gravure de SiO2 est suivant :

2HF+M→HF2-+MH+

où: M est CH3OH ou CH3CHOHCH3

SiO2+2HF2-+2MH+→SiF4↑+2H2O↑+2M↑

## B. Matériaux organiques

Techniques principales de dépôt :

- dépôts mécaniques, ex. : Spin/Dip–coating, Spray- coating etc. ;

- dépôts en vapeur physique, ex. : l’évaporation thermique. La vitesse typique de dépôts sous le vide est comprise entre 0,1 nm/s et 0,2nm/s. Notons qu’afin de réduire les contraintes thermomécaniques dans la couche déposée, le substrat doit être chauffé durant le dépôt.

En ce qui concerne la gravure des matériaux organiques, la plus répandue est la technique de gravure humide (dissolution aux solvants organiques).

Dans le cas de la gravure sèche des matériaux organiques, on utilise généralement l’oxygène atomique, [19-22]. Pour accélérer la gravure, on peut injecter dans le plasma d’oxygène une faible quantité de fluor (le taux typique de CF4, C2F6, par exemple, est 10%).

►	L’un des matériaux organiques, le plus attirant d’un point de vue pratique, est le Parylène. L’intérêt de ce matériau réside dans le fait qu’il permet d’obtenir des couches minces d’une basse porosité, uniformes et chimiquement inertes. Les formes de ce polymère, les plus utilisées, sont les Parylène N et C.

Tableau A.4. Parylène (T=300K)

| Nom | Parylène N | Parylène C |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique, g·cm-3 | 1.110 | 1.289 |
| Indice de réfraction | 1.661 | 1.639 |
| Coefficient de dilatation thermique, K-1 | 6.9 10-5 | 3.5 10-5 |
| Température de fusion, °C | 410 | 290 |

La technique principale de dépôt est VDP, Cette technique consiste à convertir par la pyrolyse d’un dimère gazeux en un monomère réactif, le para-xylylene qui se condense ensuite sur le substrat exposé.

Notons que ce dépôt s’effectue à température ambiante. De ce fait, les couches minces obtenues ne présentent pratiquement aucunes contraintes thermiques. Par conséquent, le Parylène est l’un des matériaux idéals pour réaliser un transducteur micromécanique.

Typiquement, les épaisseurs de couches minces du parylène utilisées dans les MEMS applications varient de 100 nm à 30 μm.

En ce qui concerne la gravure isotrope du parylène, la plus répandue est la technique de gravure par plasma d’oxygène.

## C. Métaux

La meilleure technique de dépôt des couches métalliques en termes de reproductibilité de ses propriétés est le dépôt en vapeur physique (l’évaporation thermique, la pulvérisation ionique…).

Aluminium, Al : c’est l’un des matériaux, les plus utilisés dans le micro- usinage. Il faut noter que l’aluminium est très instable chimiquement aux faibles solutions aqueuses d’HF (utilisées dans la gravure des structures en Si/SiO2). D’ailleurs, il résiste bien à solutions d’HF de concentration supérieures à 70%.

Les solutions aqueuses, les plus utilisées dans la gravure humide sont H3PO4 ; HNO3/H2O; H3PO4/CH3COOH.

En ce qui concerne la gravure sèche d’Al, on utilise couramment les plasmas basés sur les gaz BCl3, Cl2, CCl2, CF4. Notons que ce type de gravure ne peut pas être utilisé dans le cas des matériaux du groupe de silicium (le problème principal est la gravure indésirable des couches minces du silicium).

Molybdène, Mo : le molybdène résiste parfaitement aux solutions aqueuses d’HF, mais aussi au plasma des fluorines.

Pour la gravure humide/sèche du molybdène, on peut utiliser les mêmes solutions et gaz de plasma que pour Al. De plus, pour graver le molybdène on peut utiliser I2 (soluble uniquement aux alcools) et l’eau ozonée (H2O+O3).

Magnésium, Mg : ce métal montre une bonne compatibilité chimique avec le nitrure de silicium (SixNy), [30]. Pour la gravure humide, on utilise une solution aqueuse de HNO3 (1:20). Dans ce cas, la vitesse typique de gravure est d’environ 100 nm/heur.

Etain, Sn : sa gravure humide sans formation des gaz peut être réalisée par l’acide nitrique (HNO3) de faible concentration (1:20) à T≤0°C :

4Sn + 10HNO3 → 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Pour la gravure sèche du Sn, on peut utiliser la réaction suivante :

Sn + 2Cl2 (gaz sec) → SnCl4

Notons qu’à la température ambiante, le tétrachlorure d'étain (SnCl4) est un liquide (le point d'ébullition est 114°C ; à la température 150 °C le tétrachlorure d'étain se décompose).

Le Tableau suivant donne un résumé sur les couples « matériau à graver/espèce réactive ».

Tableau A. 5

| Matériau | Gaz de base du plasma (les fluorines) | Produits volatils (Gaz) |
| --- | --- | --- |
| Se ; W | F4/H2; CHF3/C2F6 | SeF6 ; WF6 |
| Ge |  | GeF4 (Tmax=350C°) |
| Mo |  | MoF6- (point d’ébullition 36°C) |
| Nb |  | NbF6- (point d’ébullition 250°C) |

# Résumé sur les propriétés des matériaux les plus utilisés dans la micro fabrication

Tableau A. 6. Matériaux de groupe de Silicium (T=300K)

|  | Si | SiO2 | Si3N4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique, g·cm-3 | 2.33 | 2.27 | 3.1 |
| Chaleur spécifique, J·g-1·K-1 | 0.7 | 0.35 | 0.35 |
| Conductivité thermique, W·cm-1·K-1 | 1.31 | 0.014 | 0.17 |
| Coefficient de dilatation thermique, K-1 | 2.6 10-6 | 5 10-7 | 5·10-5 |
| Température de fusion, °C | 1415 | 1973 | 1900 |
| Constante diélectrique | 7.5 | 3.8 | 7.5 |
| Température de Debye, K | 645 | 450 | 670 |

Tableau A. 7. Métaux (T=300K)

|  | Al | Mg | Sn | Mo | Ag | Au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique, g·cm-3 | 2,698 | 1.738 | 7.31 | 10,22 | 10,5 | 19,3 |
| Chaleur spécifique, J·g-1·K-1 | 0,90 | 1.02 | 0.227 | 0,25 | 0,235 | 0,128 |
| Conductivité thermique, W·m-1·K-1 | 237,0 | 156.0 | 66,7 | 138,0 | 429 | 318,0 |
| Coefficient de dilatation thermique, K-1 | 2,39∙10-7 | 2,7∙10-5 | 2,3∙10-5 | 6,6∙10-6 | 1,8∙10-5 | 1,4∙10-5 |
| Température de fusion, °C | 660,4 | 648.9 | 231.93 | 2617 | 961 | 1062 |
| Température de Debye, K | 428 | 400 | 200 | 450 | 225 | 165 |
| Module de Young, Pa | 7∙1010 | 4,5∙1010 | 5∙1010 | 33∙1010 | 8,3∙1010 | 7,8∙1010 |

Tableau A. 8. Sels solubles en eau

| Cation – Anion | Exceptions |
| --- | --- |
| NO3- | - |
| SO42- | Ca2+ ; Ba2+ ; Pb2+ ; Ag+ |
| CH3COO- | Ag+ ; Sn2+ ; Ni2+ |
| ClO3- | - |
| Cl- ; Br- ; I- | Ag+ ; Cu+ ; Pb2+ |
| F- ; | Ca2+ ; Ba2+ |
| K+ ; Na+ ; NH4+ | KClO4 |

Tableau A. 9. Oxydes de métaux

| Oxyde | Masse moléculaire, g/mol | Densité, g/cm3 | Température de fusion, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 102 | 4 | 2054 |
| B2O3 | 69,6 | 2,5 | 450 |
| CaO | 56,1 | 3,3 | 2615 |
| CuO | 79,6 | 6,4 | 1326 |
| MgO | 40,4 | 3,6 | 2826 |
| MnO2 | 86,9 | 5 | 535 |

Tableau A. 10. Permittivités diélectriques des couches minces obtenues par l’évaporation thermique

| Métal | λ=633 nm | λ=670 nm |
| --- | --- | --- |
| Cu | -12.2+1.6j | -14+1.6j |
| Al | -56+20j | -60+25j |
| Cr | -1.4+21.5j | -2.2+23.5j |
| Ni | -10+14j | -12+15j |
| Au | -9.8+0.9j | -12+1.2j |
| Ag | -18.23+0.73j | -20.92+0.85j |

# Taux de dépôt (Rate) des couches minces par la pulvérisation ionique

Le Tableau suivant donne les taux typiques du dépôt par pulvérisation ionique pour les matériaux de la cible, les plus utilisés dans la technologie de micro–fabrication [35]. Ce Tableau permet d’estimer, dans une première approche les paramètres principaux du dépôt.

La colonne « Taux » dans ce Tableau montre la quantité typique des atomes éjectés de la cible par un ion d’Argon, dont l’énergie cinétique est 600 eV. La troisième colonne donne les vitesses de croissance normalisées par rapport à la vitesse de croissance mesurée pour une cible d’étain (800 Å/s, si la densité superficielle de la puissance RF à la surface de la cible ≈39 W/cm2 et la distance « cible/substrat » ≈ 6 cm).

Tableau A. 11

| Cible | Taux | Vitesse de dépôt normalisée, % | Densité, g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 |  | 5 | 3.96 |
| Si3N4 |  | 5 | 3.44 |
| SiO2 |  | 8,75 | 2.63 |
| Si | 0.5 | 10 | 2.33 |
| Al | 1.2 | 21,25 | 2.7 |
| Cr | 1.3 | 22,5 | 7.2 |
| Ni | 1.5 | 23,75 | 8.9 |
| Au | 2.8 | 40 | 19.31 |
| Cu | 2.3 | 40 | 8.92 |
| Zn |  | 42,5 | 7.14 |
| Ag | 3.4 | 47,5 | 10.5 |
| Sn |  | 100 | 5.75 |

# Fluorure d'Hydrogène (HF), [http 2].

Tableau A. 12. Résistance chimique des matériaux inorganiques.

| Ti | Insuffisant |
| --- | --- |
| Cr | Satisfaisant |
| Au | Satisfaisant |
| Cu | Insuffisant |

Tableau A. 13 Résistance chimique des matériaux organiques : Plastiques

| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Satisfaisant |
| --- | --- |
| Polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE) | Satisfaisant |
| Polyfluorure de vinylidène (PVDF) (KYNAR™) | Satisfaisant |
| Polyamide (PA) (NYLON™) | Insuffisant |

Tableau A. 14. Résistance chimique des matériaux organiques : Elastomères

| Isobutène - isoprène Buthyl (IIR) | Insuffisant |
| --- | --- |
| Nitrile (NBR) | Insuffisant |
| Chloroprène (CR) | Insuffisant |
| Chlorofluorocarbones (FKM) (VITON™) | Satisfaisant |
| Silicone (Q) | Insuffisant |
| Ethylène - Propylène (EPDM) | Satisfaisant |

Tableau A. 15. Courbe « Liquide- Gaz »

| Température, °K | Pression de vapeur, bar |
| --- | --- |
| 205 | 0,01 |
| 210 | 0,015 |
| 215 | 0,02 |
| 220 | 0,03 |
| 225 | 0,037 |
| 230 | 0,05 |
| 235 | 0,07 |
| 240 | 0,085 |
| 245 | 0,12 |
| 250 | 0,15 |
| 255 | 0,2 |
| 260 | 0,25 |
| 265 | 0,3 |
| 270 | 0,375 |
| 275 | 0,46 |
| 280 | 0,581 |
| 285 | 0,735 |
| 290 | 0,941 |
| 295 | 1,15 |
| 300 | 1,4 |
| 305 | 1,625 |
| 310 | 2 |

Phase liquide : Point d'ébullition (pour 1atmosphere=1,013 bar) : 19.5 °C

# Footnotes

En anglais : « Low-Temperature Oxide ».

En anglais : «  Low-Stress Nitride ».

Il faut noter que la plupart de matériaux organiques se décomposent aux températures élevées.

Les hydrocarbures aromatiques (benzène...) ; les solvants pétroliers (alcanes, alcènes…) ; les alcools (éthanol…) ; les cétones (acétone…).

C.-à-d., au plasma/gaz.

Cela augmente la concentration relative de l’oxygène atomique dans le plasma.

En anglais : « Vapor Deposition Polymerization ».

C’est qui permet de simplifier considérablement le séchage de la microstructure.