## Slide 1
Développement de Briques Comprimées à faible impact environnemental à base de Sable Recyclé et de Fines de Lavage
23e édition des journées scientifiques du (RF)²B
8-9 juillet 2025, Nancy
« Diminuer l’empreinte carbone et environnementale des bétons »
, E. Doitrand², , ,
Université de Liège, Urban and Environmental Engineering, Belgique
INSA Lyon, Département Génie Civil et Urbanisme, France

## Slide 2
4
Introduction
Optimiser la résistance en compression des briques tout en minimisant l’impact environnemental du matériau (< 10% ciment)
Objectifs
Norme (NZS 4298, 2020)
Normes de résistance en compression des BTC selon les pays (1)
Minimum requis : 3,5 MPa
Objectif visé : 6 MPa (2)
Applications :
Murs et cloisons en intérieur
Brique comprimée
Presse manuelle TERSTARAM
(1) Cid-Falceto et al. (2012). Assessment of compressed earth blocks made in Spain: International durability tests. Construction and building materials.
(2) XP P13-901 (2022). Catégorie RC6 de briques et blocs de terre crue pour murs et cloisons selon les normes européennes.

## Slide 3
Table des matières
1. Contexte
2. Méthodologie
3. Résultats et discussion
4. Conclusion

## Slide 4
5
Introduction
1. Contexte
Évolution de la demande en sable dans le monde en millions de tonnes (3)
(3) Courard & Bissonnette. (2025). Use of recycled sand and expansive agents for the production of more durable and sustainable cement-based materials.
Notes: La demande en sable ne cesse d’augmenter dans le monde entier.
Le sable représente 68 à 85% de toutes les ressources solides extraites de la Terre (Nations Unies, trouver la source).
C&DW  >33% de la production de déchets dans le monde entier.

## Slide 5
5
Introduction
1. Contexte
Répartition des déchets produits dans l’Union Européenne par catégorie (4)
(4) European Commission. (2018). Construction and demolition waste [WWW Document].
Notes: La demande en sable ne cesse d’augmenter dans le monde entier.
Le sable représente 68 à 85% de toutes les ressources solides extraites de la Terre (Nations Unies, trouver la source).
C&DW  >33% de la production de déchets dans le monde entier.

## Slide 6
5
Introduction
2. Matériaux utilisés
Centre de recyclage de Namur, Belgique (Recynam)

## Slide 7
5
Introduction
2. Matériaux utilisés
Centre de recyclage de Namur, Belgique (Recynam)
Sable de béton recyclé
Traitement en centre de recyclage des déchets de construction et de démolition
Concassage, criblage et lavage
Applications de type fondations, sous-fondations ou empierrements
Fines de lavage (< 63 μm)
Issues de la filtration des boues de lavage d’un mélange terre-cailloux
Peu valorisées actuellement
SBR 0/4
Cakes de FDL
Ciment CEM III/A 52,5
Impact environnemental réduit

## Slide 8
9
Méthodologie
2. Réalisation des briques comprimées
Procédé de fabrication
Malaxage des composants
Fabrication des briques par compaction  1,5 tonne
Cure sous film protecteur pendant 28 jours (23°C et 60% H.R.)
Caractérisation des briques
Teneur en eau réelle des mélanges frais au micro-ondes
Masse volumique des briques à 28 jours
Résistance en compression des briques à 28 jours
(1)
(2)
(2)
(3)

## Slide 9
Courbes granulométriques combinées
Chart: Ouverture du tamis (mm)
| 8 | 4 | 3.15 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 6.3E-2 | 0.06 | 0.01
SBR | 1 | 0.99881 | 0.97574 | 0.82922 | 0.60741 | 0.41761 | 0.1605 | 0.040668 | 0.029203 | 0.028176 | 0
Fuseau optimal BTCs | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 1
Fuseau BTC min | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.7 | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 1
Sable points | 1 | 0.99881 | 0.97574 | 0.82922 | 0.60741 | 0.41761 | 0.1605 | 0.040668 | 0.029203 | 0.028176
10
Analyse des résultats
3. Caractérisation des matériaux
Absorption d’eau des matériaux
Sable recyclé SBR 0/4
= 5,9 ± 0,1%
Sable naturel : entre 0,2 et 2% (6)
Sable de béton recyclé : entre 3 et 10% (6)
Fines de lavage FDL
  Coefficient d’absorption d’eau (< 63 μm)
  Surface spécifique +++
  Sensibilité à l’eau +++
Formulations
(6) Kosmatka et al. (2002). Design and control of concrete mixtures. Portland Cement Association.
(5) Reddy, B. V. (2022). Compressed earth blocks & rammed earth structures. Springer.
(5)
Notes: Solution pour les fines : humidification des fines en amont en considérant le rapport eau/ fines
Solution pour les fines : humidification des fines en amont en considérant le rapport eau/ fines 𝑅_(𝑒/𝑓)=𝑀_𝑒𝑎𝑢/𝑀_(𝑓,𝑠𝑒𝑐) =0,25

## Slide 10
7
Méthodologie
Teneur en eau optimale
bonne consistance des fines
Eau et fines dans un seau fermé pendant 24h
Essai non normé (qualitatif)
Rapport Eau/Fines optimal = 0,2
3. Demande en eau des fines
Humidification des fines en amont
Cakes difficiles à utiliser en l’état :

## Slide 11
8
Méthodologie
3. Formulation des mélanges
Pourcentage de fines (%v)
Quantité d’eau ajoutée (kg/m³)
Quantité de ciment (kg/m³)
Paramètres
Teneur en ciment (%m)
7,5
10,5
7
10
10,5
6,5
9,5
6,5
10
7
9,5
6,5
9
6

## Slide 12
11
Analyse des résultats
Chart: Teneur en eau (%)
| 13.8
Optimum SBR 0/4 | 1606.9572
Optimum 2/3 FDL1 + 1/3 SBR 0/4 | 1700.2471
Optimum 1/3 FDL1 + 2/3 SBR 0/4 | 1728.2817
Optimum SBR 0/4 + CEM | 1601.3893
Optimum 2/3 FDL1 + SBR 0/4 + CEM | 1665.8894
Optimum 1/3 FDL1 + SBR 0/4 + CEM | 1722.6735
Courbes Proctor avec et sans ciment
3. Essais Proctor préliminaires
Chart: Teneur en eau (%)
| 9.6000000000000002E-2 | 0.17199999999999999 | 0.218
SBR +CEM | 1.31 | 2.13 | 1.15
66F + CEM | 2.32 | 2.46 | 1.93 | 1.33
33F + CEM | 0.65667 | 2.8688 | 2.954 | 1.6359
Teneur en eau optimale des mélanges
Force de compaction : Proctor ≠ presse manuelle
Ciment Proctor (75kg/m³) ≠ Ciment mélanges
Résistance en compression en fonction de la teneur en eau
Notes: Pour déterminer la quantité d’eau à ajouter

## Slide 13
18
Analyse des résultats
3. Résistances en compression à 28 jours
Légende
SBR – 120 kg/ m3 de ciment
SBR – 180 kg/m3 de ciment
66F – 120 kg/ m3 de ciment
66F – 180 kg/m3 de ciment
33F – 120 kg/ m3 de ciment
33F – 180 kg/m3 de ciment
Chart: Résistance en compression (MPa)
Résistance minimale requise (3,5MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
 | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 3.335 | 4.01 | 5.345 | 4.93 | 7.555 | 2.94 | 5.76 | 4.975 | 8.525 | 7.23 | 12.125
Résistance minimale requise (3,5 MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Résistance optimale (6 Mpa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
SBR
180 kg/m³
120 kg/m³

## Slide 14
13
Analyse des résultats
3. Corrélation résistance - masse volumique
Résistance en fonction de la masse volumique – Tous mélanges confondus
Chart: Masse volumique des briques (kg/m³)
| 1696.7445976814961 | 1824.7966692631535 | 1686.8969079239987 | 1777.2875878037937 | 1791.4775594572341 | 1856.9025070729181 | 1843.455836267751 | 1938.1543203085298 | 1624.6746599489011 | 1803.068030795152 | 1801.3980455388714 | 1883.8230453696985 | 1920.2078878074599 | 1977.9088540481807
Tous les points | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 3.335 | 4.01 | 5.345 | 4.93 | 7.555 | 2.94 | 5.76 | 4.975 | 8.525 | 7.23 | 12.125
Légende
SBR – 120 kg/ m3 de ciment
SBR – 180 kg/m3 de ciment
66F – 120 kg/ m3 de ciment
66F – 180 kg/m3 de ciment
33F – 120 kg/ m3 de ciment
33F – 180 kg/m3 de ciment
Masses volumiques des briques à 28 jours (kg/m³)

## Slide 15
13
Analyse des résultats
3. Corrélation résistance - masse volumique
Légende
SBR – 120 kg/ m3 de ciment
SBR – 180 kg/m3 de ciment
66F – 120 kg/ m3 de ciment
66F – 180 kg/m3 de ciment
33F – 120 kg/ m3 de ciment
33F – 180 kg/m3 de ciment
Chart: Masse volumique des briques (kg/m³)
| 1727.2078331733796
SBR (120) | 3.205
SBR 180 | 6.34
66F (120) | 2.17 | 4.01 | 4.93
66F (180) | 2.94 | 4.975 | 7.23
33F (120) | 3.335 | 5.345 | 7.555
33F (180) | 5.76 | 8.525 | 12.125
R²=0,7698 | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 3.335 | 4.01 | 5.345 | 4.93 | 7.555 | 2.94 | 5.76 | 4.975 | 8.525 | 7.23 | 12.125
(5) Reddy, B. V. (2022). Compressed earth blocks & rammed earth structures. Springer.
(5)
Résistance en fonction de la masse volumique – Par catégorie de mélange
33F - 180
33F - 120
66F - 180

## Slide 16
16
Analyse des résultats
Chart: Résistance en compression (MPa)
Résistance minimale requise (3,5MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Ciment | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 2.94 | 4.01 | 4.975 | 4.93 | 7.23 | 3.335 | 5.76 | 5.345 | 8.525 | 7.555 | 12.125
Résistance en fonction de la quantité de ciment
3. Influence des paramètres
Chart: Résistance en compression (MPa)
Résistance minimale requise (3,5MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Fines | 3.335 | 2.17 | 3.205 | 5.345 | 4.01 | 7.555 | 4.93 | 5.76 | 2.94 | 6.34 | 8.525 | 4.975 | 12.125 | 7.23
Résistance en fonction du pourcentage de fines

## Slide 17
17
Analyse des résultats
Chart: Résistance en compression (MPa)
| SBR-120-155 | SBR-180-155 | 66F-120-0 | 66F-120-45 | 66F-120-90 | 66F-180-0 | 66F-180-45 | 66F-180-90 | 33F-120-60 | 33F-120-100 | 33F-120-140 | 33F-180-60 | 33F-180-100 | 33F-180-140
3,2 6,3 2,2 4,0 4,9 2,9 5,0 7,2 3,3 5,3 7,6 5,8 8,5 12,1 | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 4.01 | 4.93 | 2.94 | 4.975 | 7.23 | 3.335 | 5.345 | 7.555 | 5.76 | 8.525 | 12.125
Chart: Teneur en eau des mélanges frais au micro-ondes (%)
| 0.15959595959595949 | 0.17177284963466224 | 0.19411921234699323
66F (120) | 1686.8969 | 1791.4776 | 1843.4558
66F (180) | 1624.6747 | 1801.398 | 1920.2079
33F (120) | 1777.2876 | 1856.9025 | 1938.1543
33F (180) | 1803.068 | 1883.823 | 1977.9089
Résistance en fonction de la quantité d’eau ajoutée
3. Influence de la quantité d’eau
Masse volumique des briques en fonction de la teneur en eau réelle

## Slide 18
18
Analyse des résultats
4. Objectif de résistance minimum
Légende
SBR – 120 kg/ m3 de ciment
SBR – 180 kg/m3 de ciment
66F – 120 kg/ m3 de ciment
66F – 180 kg/m3 de ciment
33F – 120 kg/ m3 de ciment
33F – 180 kg/m3 de ciment
Chart: Résistance en compression (MPa)
Résistance minimale requise (3,5MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
 | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 3.335 | 4.01 | 5.345 | 4.93 | 7.555 | 2.94 | 5.76 | 4.975 | 8.525 | 7.23 | 12.125
Résistance minimale requise (3,5 MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Résistance optimale (6 Mpa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Notes: On perd 4 formulations principalement à cause d’un squelette granulaire pas optimisé, d’une teneur en eau trop faible et

## Slide 19
21
Analyse des résultats
4. Objectif visé et formulations prometteuses
Chart: Résistance en compression (MPa)
Résistance minimale requise (3,5MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
 | 3.205 | 6.34 | 2.17 | 3.335 | 4.01 | 5.345 | 4.93 | 7.555 | 2.94 | 5.76 | 4.975 | 8.525 | 7.23 | 12.125
Résistance minimale requise (3,5 MPa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Résistance optimale (6 Mpa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Teneur en ciment et valorisation des fines
Impact environnemental
Formulation 33F-120-140
FDL : 33%
Ciment : 6% (120 kg/m³)
Valorisation des fines
Formulation 66F-180-90
FDL : 66%
Ciment : 9,5% (180 kg/m³)
Résistance en compression
Formulation 33F-180-140
FDL : 33%
Ciment : 9% (180 kg/m³)

## Slide 20
Ciment à plus forte teneur en laitier
Force de compaction
Variabilité des briques
Résistance des briques en assemblage
Modes de cure  carbonatation naturelle et accélérée
Sable recyclé non lavé
Essais de durabilité
Perspectives
Formulations prometteuses
Amélioration de la résistance grâce à l’ajout de fines
Teneur en eau réelle au micro-ondes
Sensibilité à l’eau des matériaux recyclés
Teneur en eau à optimiser
Force de compaction limitée (1,5 tonne)
Avancées et limites
4. Conclusion
Notes: Amélioration de la résistance avec l’ajout de fines  optimisation du squelette granulaire.

## Slide 21: Merci pour votre attention
Avez-vous des questions ?

## Slide 22
Projet FTJ DUN³ES
Development and Upcycling of Natural and Non-Natural E-circular Sands
    Étude du potentiel des sables recyclés pour diverses applications dans le secteur de la construction.