## Slide 1
Luc Courard, Arthur Fanara, Sophie Grigoletto, Imad Kanjo, Romain Libert, Yeakleang Muy, Ta Minh Phuong Bao, Julien Troquay
Les auteurs ont contribué de façon équivalente à la rédaction.
University of Liège
RENCONTRE BESIX

## Slide 2: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
A. Fanara

## Slide 3: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Experimental Study: Overview
NAC: A micro-concrete comprising 2/8 natural aggregates of limestone origin;
RAC: A micro-concrete comprising 2/8 recycled concrete aggregates (from SeRaMCo) (same PSD and volume fraction than NAC, constant W/C);
E-M: A mortar composed of natural 0/2 Rhine sand with C.E.M. method.
Water transfer properties
  Water Absorption by Immersion (WAI)
  Intrinsic Water Permeability experiment
  Static Sorption and Desorption experiment
Chloride ions transfer properties
  Chloride diffusion under steady-state
  Chloride diffusion under unsteady-state
  Conduction

## Slide 4: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Experimental Study: Static Sorption and Desorption
[Bear & Verruijt, 1987]

## Slide 5: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Experimental Study: Static Sorption and Desorption

## Slide 6: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Experimental Study: Chloride Diffusion under Unsteady State
Apparent diffusion coefficient
NBN EN 12390-11
80x50mm cylinders

## Slide 7: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Experimental Study: Chloride Diffusion under Unsteady State

## Slide 8: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Numerical Investigation: Development of a multiscale FE² model
PM
PM
PY
PX
PX,Y
PY

## Slide 9: Experimental and Numerical Investigation of RAC Durability
Numerical Investigation: Modelling of an Application under Realistic BC

## Slide 10: Mitigation of alkali-silica reaction through carbonation of recycled concrete aggregates
PhD thesis – S. Grigoletto

## Slide 11: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Introduction
Concrete Production Volumes ↑
→ Consumption of natural aggregates ↑
+
Concrete = larger part of C&D waste
→ Problematic waste management
Use of recycled concrete aggregates (RCA)
©Shutterstock
But higher porosity of the cement paste
  Water absorption ↑
  Mechanical properties ↓
Limited use of RCA because of lower mechanical and durability performances
Adapted from Z.Zhao, 2016
In particular: secondary expansion due to alkali-silicate reaction
Natural aggregate
Adherent cement paste

## Slide 12: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Alkali-silicate reaction (ASR)
Internal swelling reaction of hardened concrete
Alkali hydroxides Reactive silicate
(interstitial solution) (aggregates)
Hygroscopic gel:
Pressure → cracks → deterioration
www.sika.fr
Water
+
Carbonation
Several methods to improve RCA performances, among which carbonation
→ Expensive gel formation prevented
pH>9
pH<9
Evolution of carbonation
Several methods to improve RCA performances, among which carbonation
↓ water absorption and transport properties
↓ pH et alkali hydroxides quantities

## Slide 13: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Method
Reactive natural aggregates
Concretes
+/- damaged concretes
Potentially reactive 4/20 RCA
Carbonated/not carbonated RCA
Concretes
Accelerated aging
Crushing and screening
In situ ASR affected structure
Crushing and screening
Materials production (I)
Accelerated carbonation (II)
Interaction ASR/ Carbonation (III)
Aggregates characterization
Reactivity tests
Transverse beam
Pile
©M. Khaleghi-Esfahani
  Static test
  Atm. pressure
  [CO2] = 20%
  T° = 39°C - 60% RH
  48 hours
Carbonatation

## Slide 14: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
RCA characterization – influence of carbonation
Impact of carbonation on water absorption
Chart: Particle size fraction
| 4/6,3 | 6,3/14 | 14/20
GBR-D-VA-NC | 6.6339
GBR-D-VN-NC | 7.0837 | 5.8814 | 5.2461
GBR-ND-VN-NC | 6.9595 | 6.1331 | 5.4135
GBR-C-P-NC | 6.4501 | 3.3813 | 3.7217
GBR-C-C-NC | 7.2968 | 5.7486 | 4.6181

## Slide 15: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
RCA characterization – influence of carbonation
Impact of carbonation on water absorption
Chart: Particle size fraction
| 4/6,3 | 6,3/14 | 14/20
GBR-D-VA-NC | 6.6339
GBR-D-VA-C | 5.1294 | 4.5481 | 4.1229
GBR-D-VN-NC | 7.0837 | 5.8814 | 5.2461
GBR-D-VN-C | 4.6185 | 4.1619 | 3.6891
GBR-ND-VN-NC | 6.9595 | 6.1331 | 5.4135
GBR-ND-VN-C | 5.0051 | 4.3678 | 4.0473
GBR-C-P-NC | 6.4501 | 3.3813 | 3.7217
GBR-C-P-C | 4.4266 | 3.2665 | 3.6253
GBR-C-C-NC | 7.2968 | 5.7486 | 4.6181
GBR-C-C-C | 5.5894 | 4.4457 | 3.8559

## Slide 16: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Reactivity tests on concrete (NF P18-594)
Chart: Time (days)
| 0 | 23 | 60 | 86 | 121 | 149 | 184 | 219 | 247 | 276 | 306 | 348 | 369 | 394 | 430 | 458 | 492 | 579
GN-R | 0 | 0 | -0.015 | 0.0057407 | 0.036481 | 0.071111 | 0.11222 | 0.15556 | 0.17889 | 0.20278 | 0.21444 | 0.22481 | 0.23574 | 0.23315 | 0.24111 | 0.24611 | 0.25037 | 0.25352 | 0.25315
GN-NR | 0 | 0 | 0.002037 | 0.0075926 | 0.0064815 | 0.0087037 | 0.013333 | 0.020556 | 0.018519 | 0.022037 | 0.030741 | 0.031481 | 0.036667 | 0.035926 | 0.042963 | 0.041852 | 0.049074 | 0.052778 | 0.04

## Slide 17: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Reactivity tests on concrete (NF P18-594)
Chart: Time (days)
| 0 | 23 | 60 | 86 | 121 | 149 | 184 | 219 | 247 | 276 | 306 | 348 | 369 | 394 | 430 | 458 | 492 | 579
GBR-ND-VN-NC | 0 | 0 | -0.00055556 | 0.016296 | 0.026667 | 0.048519 | 0.07037 | 0.13648 | 0.18889 | 0.22833 | 0.26185 | 0.29204 | 0.31981 | 0.33481 | 0.34278 | 0.35907 | 0.36833 | 0.36944 | 0.3763
GBR-D-VN-NC | 0 | 0 | -0.0037037 | 0.021481 | 0.029074 | 0.05 | 0.083992 | 0.12648 | 0.15648 | 0.18278 | 0.20241 | 0.21852 | 0.2337 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24796 | 0.25648 | 0.25537 | 0.25815
GBR-D-VA-NC | 0 | 0 | -0.0012963 | 0.037037 | 0.056296 | 0.099444 | 0.11852 | 0.17481 | 0.20778 | 0.23463 | 0.25796 | 0.27111 | 0.27611 | 0.28537 | 0.28481 | 0.28889 | 0.29556 | 0.29685 | 0.30019
GN-R | 0 | 0 | -0.015 | 0.0057407 | 0.036481 | 0.071111 | 0.11222 | 0.15556 | 0.17889 | 0.20278 | 0.21444 | 0.22481 | 0.23574 | 0.23315 | 0.24111 | 0.24611 | 0.25037 | 0.25352 | 0.25315
GN-NR | 0 | 0 | 0.002037 | 0.0075926 | 0.0064815 | 0.0087037 | 0.013333 | 0.020556 | 0.018519 | 0.022037 | 0.030741 | 0.031481 | 0.036667 | 0.035926 | 0.042963 | 0.041852 | 0.049074 | 0.052778 | 0.04

## Slide 18: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Reactivity tests on concrete (NF P18-594)
Chart: Time (days)
| 0 | 23 | 60 | 86 | 121 | 149 | 184 | 219 | 247 | 276 | 306 | 348 | 369 | 394 | 430 | 458 | 492 | 579
GBR-ND-VN-NC | 0 | 0 | -0.00055556 | 0.016296 | 0.026667 | 0.048519 | 0.07037 | 0.13648 | 0.18889 | 0.22833 | 0.26185 | 0.29204 | 0.31981 | 0.33481 | 0.34278 | 0.35907 | 0.36833 | 0.36944 | 0.3763
GBR-D-VN-NC | 0 | 0 | -0.0037037 | 0.021481 | 0.029074 | 0.05 | 0.083992 | 0.12648 | 0.15648 | 0.18278 | 0.20241 | 0.21852 | 0.2337 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24796 | 0.25648 | 0.25537 | 0.25815
GBR-D-VA-NC | 0 | 0 | -0.0012963 | 0.037037 | 0.056296 | 0.099444 | 0.11852 | 0.17481 | 0.20778 | 0.23463 | 0.25796 | 0.27111 | 0.27611 | 0.28537 | 0.28481 | 0.28889 | 0.29556 | 0.29685 | 0.30019
GBR-C-P-NC | 0 | 0 | 0.012222 | 0.030926 | 0.035741 | 0.047778 | 0.065185 | 0.091852 | 0.115 | 0.12741 | 0.13981 | 0.1587 | 0.17241 | 0.18222 | 0.18722 | 0.19778 | 0.20574 | 0.21778 | 0.23722
GBR-C-C-NC | 0 | 0 | 0.0064815 | 0.017963 | 0.02037 | 0.03463 | 0.037963 | 0.05463 | 0.064259 | 0.06963 | 0.077963 | 0.088704 | 0.10037 | 0.10648 | 0.10889 | 0.11759 | 0.12444 | 0.12741 | 0.14019
GN-R | 0 | 0 | -0.015 | 0.0057407 | 0.036481 | 0.071111 | 0.11222 | 0.15556 | 0.17889 | 0.20278 | 0.21444 | 0.22481 | 0.23574 | 0.23315 | 0.24111 | 0.24611 | 0.25037 | 0.25352 | 0.25315
GN-NR | 0 | 0 | 0.002037 | 0.0075926 | 0.0064815 | 0.0087037 | 0.013333 | 0.020556 | 0.018519 | 0.022037 | 0.030741 | 0.031481 | 0.036667 | 0.035926 | 0.042963 | 0.041852 | 0.049074 | 0.052778 | 0.04

## Slide 19: Mitigation of ASR through carbonation of RCA
Reactivity tests on concrete (NF P18-594)
Chart: Time (days)
| 0 | 23 | 60 | 86 | 121 | 149 | 184 | 219 | 247 | 276 | 306 | 348 | 369 | 394 | 430 | 458 | 492 | 579
GBR-ND-VN-NC | 0 | 0 | -0.00055556 | 0.016296 | 0.026667 | 0.048519 | 0.07037 | 0.13648 | 0.18889 | 0.22833 | 0.26185 | 0.29204 | 0.31981 | 0.33481 | 0.34278 | 0.35907 | 0.36833 | 0.36944 | 0.3763
 | 0 | 0 | -0.0081481 | 0.002963 | 0.0031481 | 0.0083333 | 0.0059259 | 0.013889 | 0.013889 | 0.017407 | 0.017407 | 0.013704 | 0.013704 | 0.015556 | 0.015185 | 0.015556 | 0.016204 | 0.016852 | 0.012407
GBR-D-VN-NC | 0 | 0 | -0.0037037 | 0.021481 | 0.029074 | 0.05 | 0.083992 | 0.12648 | 0.15648 | 0.18278 | 0.20241 | 0.21852 | 0.2337 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24796 | 0.25648 | 0.25537 | 0.25815
 | 0 | 0 | 0.00055556 | 0.007037 | 0.0040741 | 0.0075926 | 0.007037 | 0.014259 | 0.016481 | 0.016111 | 0.016667 | 0.017222 | 0.016111 | 0.018519 | 0.014074 | 0.01537 | 0.016019 | 0.016667 | 0.015
GBR-D-VA-NC | 0 | 0 | -0.0012963 | 0.037037 | 0.056296 | 0.099444 | 0.11852 | 0.17481 | 0.20778 | 0.23463 | 0.25796 | 0.27111 | 0.27611 | 0.28537 | 0.28481 | 0.28889 | 0.29556 | 0.29685 | 0.30019
 | 0 | 0 | -0.01037 | 0.0025926 | -0.0022222 | -0.00074074 | 0.0053704 | 0.012963 | 0.0098148 | 0.0072222 | 0.0072222 | 0.0096296 | 0.011111 | 0.010556 | 0.0087037 | 0.0068519 | 0.0094444 | 0.012037 | 0.013519
GBR-C-P-NC | 0 | 0 | 0.012222 | 0.030926 | 0.035741 | 0.047778 | 0.065185 | 0.091852 | 0.115 | 0.12741 | 0.13981 | 0.1587 | 0.17241 | 0.18222 | 0.18722 | 0.19778 | 0.20574 | 0.21778 | 0.23722
 | 0 | 0 | -0.005 | 0.0044444 | -0.00037037 | 0.0025926 | 0.0077778 | 0.012593 | 0.010926 | 0.0096296 | 0.011481 | 0.015185 | 0.015556 | 0.016481 | 0.012037 | 0.012222 | 0.012963 | 0.016111
GBR-C-C-NC | 0 | 0 | 0.0064815 | 0.017963 | 0.02037 | 0.03463 | 0.037963 | 0.05463 | 0.064259 | 0.06963 | 0.077963 | 0.088704 | 0.10037 | 0.10648 | 0.10889 | 0.11759 | 0.12444 | 0.12741 | 0.14019
 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0.017778 | 0.012778 | 0.015741 | 0.017222 | 0.019074 | 0.022222 | 0.019815 | 0.019074 | 0.021296 | 0.023148 | 0.018333 | 0.021296 | 0.018889 | 0.019259 | 0.023519
GN-R | 0 | 0 | -0.015 | 0.0057407 | 0.036481 | 0.071111 | 0.11222 | 0.15556 | 0.17889 | 0.20278 | 0.21444 | 0.22481 | 0.23574 | 0.23315 | 0.24111 | 0.24611 | 0.25037 | 0.25352 | 0.25315
GN-NR | 0 | 0 | 0.002037 | 0.0075926 | 0.0064815 | 0.0087037 | 0.013333 | 0.020556 | 0.018519 | 0.022037 | 0.030741 | 0.031481 | 0.036667 | 0.035926 | 0.042963 | 0.041852 | 0.049074 | 0.052778 | 0.04

## Slide 20: Mineral Loop
Valorization of Mineral Waste Through Accelerated Carbonation

## Slide 21: Mineral Loop
Context
Mineral waste
  Largest waste stream in Europe
  Rarely recycled
  → Accelerated carbonation as an innovative pathway to transform alkaline industrial by-products into valuable construction materials.
Aim of this study
Bring added value to some carbonated mineral waste by valorizing them as a partial substitute for cement in mortar composition.
Accelerated carbonation
Mineral waste
Industrial CO2
Fillers

## Slide 22: Mineral Loop
Materials & Dynamic Carbonation Process
Processed through a 100 μm sieve
Compared to a limestone with a high content of finely ground pure calcium carbonate
Industrial Carbonation Setup
120L hermetically sealed tank with controlled gas supply
Axial rotor with 6 lifting blades ensuring optimal material mixing
Variable CO₂ concentrations (20 or 100%)
Processing times: 120-180 minutes depending on material properties
Fiber Cement Fines
Demolition waste
Aerated Concrete Fines
Demolition waste
Limed WWTP Sludge
Wastewater treatment plant by-product

## Slide 23: Mineral Loop
Methods
Mortar Composition
Portland cement (CEM I 52.5 N) substituted at 10%, 20%, and 30% replacement rates by mass following NBN EN 196-1 standards
Compressive and Flexural Strength Testing
Hardened mortar specimens tested at 7 and 28 days according to NBN EN 1015-11 to determine mechanical performance
Workability Assessment
Fresh mortar consistency measured using flow value determination per NBN EN 1015-3 standard protocols
Setting Time Analysis
Cement paste setting characteristics evaluated using needle penetration method (NBN EN 196-3)

## Slide 24: Mineral Loop
Results
Mechanical properties
Loss of mechanical properties when substitution of Portland cement ↑ :
    Fiber cement and aerated concrete fines: comparable to limestone filler
    Limed WWTP sludge: nearly - 50% at 10% of replacement
-> rejected and not tested further
Carbonation treatment improves mechanical performances compared to specimens made of raw fines.

## Slide 25: Mineral Loop
Results
Workability
Unlike limestone filler, workability ↓ when replacement rate increases ↑
Carbonation improves workability of mortars made of aerated concrete fines. Not the case for fiber cement fines, probably because coming from different batches.

## Slide 26: Mineral Loop
Results
Setting time
Initial setting time ↑ when 30% of aerated concrete or fiber cement fines are used (more than limestone filler at the same rate).
However, carbonatation of these fines reduces this increase
Chart: Initial setting time (min)
| 20
REF | 157
Calc | 160
BC-NC | 185
BC-C | 180
FC-NC | 240
FC-C | 155

## Slide 27: Mineral Loop
Conclusions
Cement can be partially replaced by carbonated fiber cement and aerated concrete fines to 30% replacement rate without losing more than 30% of 28 days compressive strength.
Due to its high organic matter content, limed WWTP sludge fines cannot be used as cement substitute, even when carbonated.
Carbonation of aerated concrete fines seems to improve mortars compressive strength, workability and initial setting time.

## Slide 28: CARBOC
Captage et stockage du CO2 par carbonatation de mâchefers et de béton à teneur réduit en ciment

## Slide 29: CARBOC
Introduction
Contexte
Matériaux en pénurie
Consommation granulats naturels: 2.2 milliards de tonnes.
Production des mâchefers : 18 millions tonnes.
Problème Actuel
Stockage des Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères occupe des surfaces importantes et augmente le risque de contamination.
Utilisation Actuelle
Substitution partielle ou total des sables et granulats dans les sous-fondations routières, pavés en béton et blocs de béton.
Solution innovante de traitement
Traitement
Carbonatation accélérée pour minimiser la durée de traitement tout en capturant le CO2 dans les mâchefers.
Formations de béton adaptées
Bétons optimisés en maximisant le taux de substitution.
 Objectif : Remplacer les granulats et sable naturels par des mâchefers carbonatés

## Slide 30: CARBOC
Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères (MIOM)
Thumaide waste processing centre, IPALLE
Risques potentiels
Lixiviation.
Gonflement des nodules de chaux.
Molécule | CaO | H2O | Ca(OH)2
Volume molaire (cm3/mole) | 16.8 |  | 33.1
Sous-produits vient de l’incinération des déchets résiduels.
Granulométrie similaire aux sables et granulats naturels.
Faible densité et grande absorption d’eau par rapport aux sables et granulats naturels

## Slide 31: CARBOC
Traitement : Maturation vs Carbonatation statique accéléré
Maturation:
Durée de traitement : 18 semaines.
Inefficace dans certains cas.
Dépendant des conditions météorologiques
❌
❌
❌
Carbonatation accélérée:
Durée de traitement: 1-7 jours
Séquestration du CO₂
Conditions contrôlables
✅
✅
✅
Chambre de carbonatation statique
Cellule de maturation

## Slide 32: CARBOC
Avantages du traitement par carbonatation accélérée
Diminution de durée de traitement (18 semaines => 24 heures).
Amélioration des propriétés physiques des MIOM.
Captage du 15±3 kg du CO2/t de MIOM
 | Masse volumique (kg/m³) | Absorption d’eau (%)
Maturés 0/2 | 1770 | 10.7
Carbonatés 0/2 | 2160 | 6.7
Maturés 2/6 | 2060 | 6.1
Carbonatés 2/6 | 2380 | 1.5
Maturés 6/20 | 2348 | 3.1
Carbonatés 6/20 | 2550 | 1.6
 | Maturés | Carbonatés | QUALIROUTES (Béton maigre)
Résistance à l’usure MDE (wt.%) | 21 | 24 | <25
Résistance au gel/dégel MS (wt.%) | 19 | 20 | <25

## Slide 33: CARBOC
Carbonatation par colonne
Installation ULiège pour la carbonatation en colonne
Capacité maximale = 150 kg.
Contrôle d’humidité d’air.
Débit maximale = 70 L/h.
Suivi du température et d’HR en temps réel à l’intérieur de la colonne.
Limitations de cet méthode:
Distribution inégale du CO₂.
Risque de blocage.
Durée de traitement parfois élevée.

## Slide 34: CARBOC
Carbonatation par colonne
Installation ULiège pour la carbonatation en colonne
Capacité maximale = 150 kg.
Contrôle d’humidité d’air.
Débit maximale = 70 L/h.
Suivi du température et d’HR en temps réel à l’intérieur du colonne.
Limitations de cet méthode:
Distribution inégale du CO₂.
Risque de blocage.
Durée de traitement parfois élevée.

## Slide 35: CARBOC
Chart: Altitude (cm)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120
CO2 capté | 16.5 | 15.25 | 13 | 6.65 | 0
Chart: Altitude (cm)
| 0 | 40 | 80 | 120
CO2 capté | 16.7 | 4.2 | 1.925 | 2
Carbonatation par colonne
Débit: 50L/h pour 100 kg.
Teneur en CO2 dans l’air: 12%
Epaisseur: 120 cm
Durée: 3 jours
Débit: 50L/h pour 100 kg
Teneur en CO2 dans l’air: 12%
Epaisseur: 120 cm
Durée: 3 semaines

## Slide 36: CARBOC
Suite du projet
Analyses supplémentaires
Étudier l’influence de différents paramètres sur l’accélération de la vitesse de carbonatation en colonne (débit, épaisseur, teneur en CO₂).
Évaluer l’effet de la carbonatation accélérée sur la lixiviation des métaux lourds.
Fabrication de béton prêt à l’emploi
Adapter les formulations aux contraintes industrielles.
Étudier l’effet des MIOM sur les propriétés mécaniques et la durabilité du béton.
Développement d’autres types de bétons
Conception et évaluation de blocs, pavés et bordures intégrant des MIOM carbonatés.

## Slide 37: BioFACon3
BioBased Fly Ash for Engineered Concrete Products

## Slide 38: BioFACon3
Introduction
Contexte
Impact CO₂
Production de ciment : 5-7% des émissions mondiales de CO₂. Biomasse > 4% de l'énergie UE.
Problème Actuel
Stockage des cendres volantes de biomasse occupe des surfaces importantes et augmente le risque de contamination.
Utilisation Actuelle
Agriculture, construction routière, recherche pour béton structural limité par faible activité pouzzolanique.
Solution innovante de traitement
Traitement Physico-chimique
Micro-broyage pour renforcer le caractère amorphe et augmenter les propriétés liantes
Formations de béton adaptées
Bétons optimisés en maximisant le taux de substitution
 Objectif : Remplacer les laitiers et cendres de charbon.

## Slide 39: BioFACon3
1
2
Identification
Cendres volantes de « type A » :
Filtre à cyclone et électrostatique
Cendres volantes de « type B » :
Filtres à manches + traitements au charbon actif et bicarbonate de sodium
Cendres volantes de « type C » :
Mélange des 2 autres cendres

## Slide 40: BioFACon3
Caractérisation
Physique (granulométrie, compression sur mortiers, MV abs., Perte au feu, …)
Cendres volantes de « type A »
    Plus grossières que les cendres volantes B.
    Perte de 20% à 45% de résistance en compression par rapport à la référence.
Cendres volantes de « type B »
    Grande finesse, comparable à celle d’un ciment.
    Perte de résistance en compression allant jusqu’à 70% par rapport à la référence.
Minéralogique et chimique (DRX, FX, …)
Cendres volantes de « type A »
    25% Si (le quartz est la principale) et 10% Ca  Traitement : broyage mécano-chimique
Cendres volantes de « type B »
    Grande proportion de phases solubles (Na, Cl, K) : IBV-B > BER-B + de métaux lourds  Traitement : lavage

## Slide 41: BioFACon3
Traitement
Broyage mécano-chimique
Amorphisation de la matière
Augmentation du taux de silice réactive
Plus grande finesse
    Gain de résistance en compression
Effet néfaste sur le temps de prise
 Peut-être du au taux de carbone assez élevé
Lavage
Extraction de ~90% des fractions solubles (ça fonctionne)
 Ecarté du à la difficulté à recycler l’eau de lavage
Chart: Cs,28j (MPa)
| REF | 10% | 20% | 25% | 30% | 10% | 20% | 25% | 30% | 10% | 20% | 25% | 30% | 10% | 20% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | - | NT | 1x10' - 700 Rpm | 3x10' - 625 Rpm | 1x10' - 350 Rpm | DC 15s | DC 30s | DC 60s
Cs,28 (MPa) | 51.72 | 46.7533 | 33.5467 | 32.5 | 22.54 | 51.6967 | 47.9067 | 44.34 | 40.97 | 58.13 | 52.94 | 47.54 | 43.11 | 44.9333 | 41.01 | 35.8333 | 26.2467 | 39.0933 | 40.4067 | 37.3533
Limit (0,75 x REF) according to EN 450-1 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79

## Slide 42: BioFACon3
Suite du projet
Analyse supplémentaire
Essais sur les CVB traitées
    Comprendre l’augmentation de résistance en compression (microscopie électronique)
    Comprendre l’augmentation de demande en eau (BET)
    Comprendre l’augmentation du temps de prise (taux de carbone, ATG)
Fabrication de béton
Fondation en béton sec compacté (au rouleau)
    Elaboration des formulations
    Proctor modifié
    Résistance en compression
    Résistance au gel-dégel
    …
Autres bétons

## Slide 43: CIRMAP
CIrcular economy via customizable furniture with Recycled MAterials for public Places

## Slide 44: CIRMAP
Introduction
3 milliard de tonnes de granulats produits dans la zone EU27+UK+EFTA in 2019 (UEPG, 2021)
Déchets de construction et de demolition (C&DW)
46.9% roche concassée
39.7% sable et granulats de rivière
9.3% recyclés (278 millions de tonnes)
Béton
Déchets mixtes
Granulats naturels
Granulats recyclés
Granulats Fins Recyclés est moins étudier que Granulats Grossiers Recyclés (C. Bu et al., 2022)

## Slide 45: CIRMAP
Objectifs

## Slide 46: CIRMAP
Structure du projet
WP1 | WP2 | WP3
Material flow, market and life cycle analyses | Development of methodologies and process for the 3DP of mortars containing RFA | Industrial feasibility

## Slide 47: CIRMAP
Développement de formulation
Seuil d’écoulement  (Pa)
Viscosité µ (Pa.s)
Imprimabilité t (mins)
Observation de fissuration
Pompabilité
Extrudabilité
Constructibilité
Quantité sortie (kg)
Nombre de gouttes
Observation forme de gouttes
Sable recyclés
Sable naturel

## Slide 48: CIRMAP
Caractérisation de produit fini
Cast sample
Printed sample
(oz)
(ox)
4  4  16 cm3
D= 5 cm ; H= 5 cm
4  4  4 cm3
4  4  16 cm3
D= 11,3 cm ; H= 5 cm
4  4  16 cm3

## Slide 49: CIRMAP
Banc imprimé

## Slide 50: BEXTRUS
Impression 3D de Bétons par eXTRUSion

## Slide 51
BExTRUS - Impression 3D de Bétons par eXTRUSion
Introduction
A 3D-printed object in the BExTRUs project
Develop printable concrete mixes balancing pumpability and buildability.
Focus on 2 formulations: civil engineering concrete and refractory concrete.
Perform characterization tests on fresh to identify printability, combined with numerical modeling.
3D printing trials: from simple shapes (by tuning machine parameters) to complex geometries meeting industrial needs.

## Slide 52
BExTRUS - Impression 3D de Bétons par eXTRUSion
1. Test to identify printability
Flow table
Pistol
Fall - cone
V - funnel
4 tests were conducted to determine printability
Test based on suitability to 3D printing materials
Flow table test and pistol test are the most appropriate for this material

## Slide 53
BExTRUS - Impression 3D de Bétons par eXTRUSion
1. Test to identify printability (results)
5 min
10 min
20 min
30 min
Results of flow table test
Results of pistol test
Chart: Spread diameter (cm)
| 0 min | 10 min | 20 min | 30 min
371 -SAB - 23-10 | 25.675 | 21.85 | 21.775 | 18.7462

## Slide 54
BExTRUS - Impression 3D de Bétons par eXTRUSion
2. Numerical modeling
Software : OpenFOAM, free, opensource
Simulate the behavior of 3D printing cementitious materials
Input vaulue:
rheological proterties of mortar,
inlet pressure,
outlet pressure,
outlet high,
pipe distribution.
Output results: velocity of mortar, behavior of mortar in the pipe

## Slide 55: DUN³ES
Development and Upcycling of Natural and Non-Natural E-circular Sands

## Slide 56: DUN³ES
Introduction
Contexte
Forte pression économique et environnementale sur les sables :
Hausse de la demande  extraction intensive
Ressources limitées
Déchets de construction et de démolition (C&DW) à valoriser
Objectifs
Identification de flux de sables primaires et secondaires (sables de déconstruction, sables de fonderie, etc.).
Traitement des flux primaires.
Valorisation des flux secondaires dans des applications de construction (béton prêt à l’emploi, briques comprimées, BUHP, impression 3D, etc.) et des fractions fines non valorisables (sables fillérisés et fillers de carrière).
Centre de recyclage de Namur (Recynam)

## Slide 57
Minimum requis : 3,5 MPa
Briques comprimées à base de sable recyclé et de fines de lavage
4
Introduction
Optimiser la résistance en compression des briques tout en minimisant leur impact environnemental (teneur en ciment < 10%) et les comparer à des briques/blocs de construction existants.
Norme (NZS 4298, 2020)
Normes de résistance en compression des BTC selon les pays
Objectif visé : 6 MPa
Applications :
Murs extérieurs/intérieurs et cloisons
Brique comprimée
Presse manuelle TERSTARAM
DUN³ES
Mercredi 3 septembre 2025
UEE - Urban And Environmental Engineering
57

## Slide 58
(3)
Matériaux
Sable mixte recyclé non-lavé (SMR 0/2)
Fines de lavage (< 63 μm)
CEM III/B 32,5 N
(1)
5
Introduction
SMR 0/2
Fines de lavage
Procédé de fabrication
Malaxage des composants
Fabrication des briques par compaction  1,5 tonne
Cure sous film protecteur pendant 28 jours (23°C et 60% R.H.)
(2)
(2)
Caractérisation des briques
Teneur en eau réelle des mélanges frais au micro-ondes
Masse volumique à 28 jours
Résistance en compression à 28 jours
Absorption d’eau
DUN³ES
Matériaux et méthodologie
Mercredi 3 septembre 2025
UEE - Urban And Environmental Engineering
58

## Slide 59: DUN³ES
Résultats – Recettes optimisées (10%, 20% et 30% de fines)
Résistances en compression à 28 jours (quantité de ciment = 180 kg/m³)
Chart: Résistance à la compression normalisée f_b [MPa]
| A8 - F-10% Opt. | A8 - F-20% Opt. | A8 - F-30% Opt.
7 jours | 6.739 | 6.6136 | 6.6995
28 jours | 10.9316 | 11.3605 | 11.3741
Bloc traditionnel | 15 | 15
Brique de terre cuite | 10 | 10
BTCS et argile expansée | 6 | 6
(Coeck, 2025)
(Wienerberger, 2019)
(Cycle Terre BTCS, s.d.)
(Claesen beton, s.d.)
Brique/Bloc | (MPa)
Bloc de béton cellulaire | 2-5
BTC | 4
BTCS & argile expansée | 6
Brique de terre cuite | 10
Brique comprimée | ~11
Bloc béton traditionnel | 15
Brique de laitier et silico-calcaire | > 20

## Slide 60: DUN³ES
Résultats – Recettes optimisées (10%, 20% et 30% de fines)
Masses volumiques à 28 jours
Chart: Masse volumique [kg/m³]
| A8 - F-10% Opt. | A8 - F-20% Opt. | A8 - F-30% Opt.
7 jours | 1918.7764 | 1907.1646 | 1921.185
28 jours | 1831.8874 | 1878.1887 | 1871.3659
Bloc traditionnel | 2110 | 2110
Brique de laitier | 2050 | 2050
BTC/BTCS | 1900 | 1900
Brique silico-calcaire | 1705 | 1705
PL-lage de 4% | 1805 | 1805
PL-lage de 4% | 1995 | 1995
(Coeck, 2025)
(Xella, 2021)
(Contern, s.d.)
(Cycle Terre BTC/S, s.d.)
Brique/Bloc | MV (kg/m³)
Brique silico-calcaire | 1610-1800
Brique comprimée | ~1850
BTC/BTCS | 1900
Brique de laitier | 2050
Bloc béton traditionnel | 2110

## Slide 61: DUN³ES
Résultats – Recettes optimisées (10%, 20% et 30% de fines)
Absorption d’eau et modes de cure
Chart: Coefficient d'absorption d'eau
| A8 - F-10% Opt. | A8 - F-20% Opt. | A8 - F-30% Opt.
 | 0.19344 | 0.18805 | 0.19448
Wiomont 15.6 | 0.156 | 0.156
Wiomont 21.5 | 0.215 | 0.215
(Kariyawasam & Jyasinghe, 2016 21.2 | 0.212 | 0.212
(Kariyawasam & Jyasinghe, 2016 5.3 | 0.053 | 0.053
Brique comprimée
(Wiomont, 2022)
Pisé compacté stabilisé
(Kariyawasam & Jyasinghe, 2016 )
Chart: Modes de cure
| Sous film | À l'air | Sous eau | Sec
 | 10.8233 | 5.31 | 6.0433 | 10.05

## Slide 62: DUN³ES
Résultats – Recettes optimisées (10%, 20% et 30% de fines)
Variabilité et force de compaction
Chart: Variabilité
| V1 | V2 | V3
 | 10.8233 | 10.6133 | 9.9533
Chart: Force de compaction
| 3.8 | 7 | 15
 | 10.9316 | 11.9547 | 15.5781
Bloc traditionnel | 15 | 15
Brique de terre cuite | 10 | 10
BTCS & argile expansée | 6 | 6
(Coeck, 2025)
(Wienerberger, 2019)
(Cycle Terre BTCS, s.d.)
(Claesen beton, s.d.)
Paramètre | Valeur
Moyenne [MPa] | 10.46
E-T [MPa] | 0.45
CV [%] | 4.34