## Slide 1: Détection de zones humides dans le béton par Ground Penetrating Radar en présence d’un gradient d’humidité.
Travail de fin d’études : Arnaud LOUIS
Année Académique 2010 – 2011

## Slide 2: Introduction
Pourquoi la détection de zones humides?
  Le béton n’est pas invulnérable.
  Acteur principal: l’eau.
  Détection de zones humides=solution préventive.
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives

## Slide 3
Pourquoi le radar?
  Radar = solution non destructive.
Fonctionnement?
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
Introduction
E
R
Milieu 1
Milieu 2

## Slide 4
Lien?
  Les propriétés électromagnétiques du béton sont influencées par la teneur en eau de celui-ci.
(Soustos M.N., 2001)
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
Introduction

## Slide 5: Introduction
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
(modifié d’après Giroux B., 2005)
?

## Slide 6: Introduction
Interface nette (Van der Wielen A., 2011):
Où:
= permittivité du milieu 1
= permittivité du milieu 2
= angle incident
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives

## Slide 7: Modélisations: principe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Introduction
Modélisations
  Principe
  Résultats
  Analyse
Expérience
Conclusions
Perspectives

## Slide 8: Modélisations: résultats
Introduction
Modélisations
  Principe
  Résultats
  Analyse
Expérience
Conclusions
Perspectives
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
temps (nanosecondes)
champ électrique
épaisseur de 1cm
épaisseur de 2cm
épaisseur de 3cm
épaisseur de 4cm
épaisseur de 5cm
interface nette

## Slide 9: Modélisations: analyse
Introduction
Modélisations
  Principe
  Résultats
  Analyse
Expérience
Conclusions
Perspectives
Chart: taille de la zone de transition/ longueur d'onde
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
 | 100 | 58.7771 | 29.6927 | 21.3121 | 16.8159 | 14.8606
Diminution du coefficient de réflexion en fonction de la taille de la zone de transition:
Notes: |𝑅_(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒) |=0,1809

## Slide 10: Expérience: protocole
60cm
80cm
10cm
4cm
3cm
2cm
1cm
surface
Introduction
Modélisations
Expérience
  Protocole
  Résultats
Conclusions
Perspectives
Résine époxy

## Slide 11: Expérience: protocole
Introduction
Modélisations
Expérience
  Protocole
  Résultats
Conclusions
Perspectives
Capteurs hygrométriques

## Slide 12: Expérience: résultats
Introduction
Modélisations
Expérience
  Protocole
  Résultats
Conclusions
Perspectives
Diminution du coefficient de réflexion en fonction de la taille de la zone de transition:
Chart: taille de la zone de transition/ longueur d'onde
| 0.2087912087912088 | 0.34065934065934067 | 0.38461538461538464 | 0.39560439560439564 | 0.52747252747252749 | 0.61538461538461542 | 0.61538461538461542 | 0.61758241758241761 | 0.61758241758241761 | 0.61758241758241761 | 0.6197802197802198
 | 100 | 85.21 | 82.22 | 75.43 | 73.49 | 62.45 | 66.32 | 62.04 | 61.96 | 61.4 | 63.09
Notes: |𝑅_(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒) |=0,1809

## Slide 13: Conclusions
Si l’épaisseur de la zone de transition ↗, la visibilité de la zone humide ↘
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
Chart: taille de la zone de transition/ longueur d'onde
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
Modélisation | 100 | 58.7771 | 29.6927 | 21.3121 | 16.8159 | 14.8606
Expérience | 100 | 85.21 | 82.22 | 75.43 | 73.49 | 62.45 | 66.32 | 62.04 | 61.96 | 61.4 | 63.09

## Slide 14: Perspectives
Dans ce travail: Problème à géométrie connue
Dans la pratique: problème plus complexe (ferraillage, géométrie mal connue,…)
   Études supplémentaires nécessaires (CMP,…)
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives

## Slide 15: CMP
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives

## Slide 16
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
(Harrison P. J., 2006)

## Slide 17
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
Chart: Evolution des humidités relatives

## Slide 18
Introduction
Modélisations
Expérience
Conclusions
Perspectives
Chart: Evolution des humidités relatives

## Slide 19
Merci pour votre attention…